Содержание

Оглавление

Перечень сокращений ...5

Введение...6

1. Методы исследования музыкальных инструментов ... 14

1.1. Сведения из истории музыкальной акустики... 14

1.2. Материалы и конструкции ... 17

1.3. Обзор исследований динамики тонкостенных конструкций 22

1.4. Расчетные модели и методы исследования ...25

1.5. Цели и задачи работы...33

2. Методика расчета корпусных элементов конструкций музыкальных струнных инструментов... 35

2.1. Система разрешающих уравнений ...35

2.2. Конечный элемент тонкостенной оболочки из ВКМ...40

2.3. Стержневой конечный элемент...48

2.4. Расчет собственных форм и частот... 51

2.5. Расчет амплитуд установившихся колебаний... 53

Выводы по главе 2 ... 56

3. Анализ расчетной модели МКЭ ... 58

3.1. Конструкция и расчетная модель деки... 58

3.2. Упругое деформирование деки. Расчет и эксперимент... 61

3.3. Тестирование. Расчёт пластинок... 64

3.3.1. Задача статики...64

3.3.2. Задача динамики... 67

3.3.3. Задача устойчивости... 70

Выводы по главе 3 ... 72

4. Экспериментальное исследование механических

колебаний гитарной деки... 75

4.1. Экспериментальная установка... 75

4.2. Анализ собственных форм. Фигуры Хладни... 78

4.3. Построение АЧХ и определение констант демпфирования... 81

4.4. Физико-механические характеристики материалов... 87

4.5. Сопоставительный анализ результатов расчётов и экспериментов ... 90

4.6. Цифровой спектральный анализ... 94

4.6.1. Влияние акустического резонатора...96

4.6.2. Влияние струн ... 99

Выводы по главе 4 ...103

5. Характеристики гитарной деки в зависимости от конструктивных факторов ...105

5.1. Исследование напряжённого состояния...105

5.2. Параметрический анализ спектра собственных колебаний...107

5.2.1. Влияние схемы подкрепления...107

5.2.2. Влияние начального напряженного состояния ...111

5.2.3. Влияние геометрических размеров ...113

5.2.4. Влияние конструктивных факторов...114

5.3. Сопоставление частот собственных колебаний деки и струн...116

Выводы по главе 5 ...120

6. Анализ резонансных характеристик...122

6.1. Статические и динамические податливости...122

6.2. Зависимость резонансных амплитуд от схемы подкрепления ...129

6.3. Зависимость резонансных амплитуд от высоты ребер жесткости...134

6.4. Зависимость резонансных амплитуд от уровня демпфирования...136

Выводы по главе 6 ...138

Общие выводы ...140

Список литературы...144

Приложения ...162

Приложение 1. Результаты тестирования...163

Приложение 2. Результаты внедрения ...169

5 Перечень сокращений

AM - асимптотический метод,

АЧХ - амплитудно-частотная характеристика,

ВКМ - волокнистый композиционный материал

ГУ - граничные условия,

КЭ - конечный элемент,

МКЭ - метод конечных элементов,

МИ - музыкальный инструмент,

НДС - напряженно-деформированное состояние,

НИР - научно-исследовательская работа,

ПЭВМ - персональная ЭВМ,

САПР - система автоматического проектирования,

СПМ - спектральная плотность мощности,

ЭВМ - электронная вычислительная машина.

Введение

История развития музыкальных инструментов (МИ) непосредственно связана с развитием человеческого общества - его культуры, науки и техники. За многие столетия в области разработки, конструирования и производства МИ накоплен богатый опыт, сформированы определенные традиции. Длительная эволюция и естественный отбор привели к созданию совершенных конструкций.

Отметим знаменитую кремонскую школу (близ Кремоны, Италия). Глава школы А. Амати (1535 - 1611) и его прославленные ученики А. Гварнери (1626 - 1698), Д. Гварнери (1666 -1738), А. Страдивари (1640 - 1737) изготовили около 1000 скрипок, виолончелей, контрабасов, гитар, до сих пор не превзойденных по своим достоинствам. Традиции и тайны непревзойдённого мастерства передавались от отца к сыну, от мастера к ученику.

Сегодня стоимость лучших инструментов Страдивари, Гварнери превышает миллион условных единиц (у.е.). В то же время стоимость современных первоклассных МИ, как правило, составляет не более десяти тысяч у.е., цена же фабричных инструментов для начинающих и вовсе не превышает ста у.е. Возникает вопрос, в чём разница между ними? Отражает ли сложившийся уровень цен столь существенную разницу в классе? Могут ли современные МИ соперничать с лучшими образцами великих итальянских мастеров? Дебаты на эти темы не утихают уже около двухсот лет. Эти вопросы волнуют не только исполнителей и музыкальных мастеров, но и учёных - исследователей, задача которых заключается в том, чтобы не только понять это различие, но и описать его количественно.

Отметим, что до сих пор лучшие образцы МИ изготавливаются вручную. Основные параметры инструментов определяются опытным путём, на основе сложившихся традиций и правил. Очевидно, возможности эмпирического пути развития к настоящему времени в основном исчерпаны.

В современных условиях, прежде всего условиях жесткой конкуренции, во многих областях техники происходит быстрая смена конструкционных материалов, идет внедрение новых более совершенных технологий и конструкций. Стремительно развивается вычислительная математика и механика. Большое влияние на науку и технику оказывает развитие и совершенствование ЭВМ. Получают развитие методы математического моделирования, на базе которых разрабатываются САПР. Современная вычислительная техника и программное обеспечение позволяют с высокой степенью достоверности моделировать реальные процессы и проектировать более совершенные конструкции.

В музыкальной промышленности идет напряженный поиск более рациональных форм и размеров конструкций. Внедряются прогрессивные конструкционные материалы. Разрабатываются МИ с новым уровнем акустических свойств. Всё это предъявляет повышенные требования к качеству проектирования. Сегодня при создании и совершенствовании МИ ключевое значение приобретает научная база, которая, с одной стороны, отражает и систематизирует опыт, с другой - использует знания и методы точных наук: математики, физики, механики.

В диссертации рассматривается класс струнных МИ, которые в зависимости от способа извлечения звука делятся на клавишные, смычковые и щипковые. В качестве объекта исследования

принят струнный щипковый инструмент - семиструнная классическая гитара.

Первые упоминания о гитаре относятся к XIV - XV вв. Название "гитара" произошло от названия древнегреческого МИ "кифара". В конце XVI в. широкое распространение в Европе, затем в Америке получила шестиструнная испанская гитара. В России гитара появилась позднее, начиная с XVIII в. широкое признание получила семиструнная гитара. В настоящее время гитара - один из наиболее популярных и любимых МИ. На ней играют миллионы музыкантов - любителей, профессионалов.

Основными элементами любого струнного МИ являются:

• Струны - источники механических колебаний.

• Деки - усилители механических колебаний.

• Акустические внутренние полости - резонаторы звуковых колебаний.

Струнный МИ в целом - это связанная упруго-акустическая система. Упругие колебания струн, дек и звуковые колебания давления связаны друг с другом. Струны с декой представляют генератор и излучатель звука, устройство для возбуждения звуковых волн в окружающей воздушной среде.

Конструкция МИ сочетает в себе целый ряд достаточно противоречивых свойств и качеств. С одной стороны, МИ должен быть легким, удобным для игры, с другой - обладать достаточной прочностью, жесткостью и долговечностью в условиях эксплуатации.

Помимо прочности и жёсткости, решающее значение при оценке качества МИ всё-таки имеют его акустические характеристики. В свою очередь акустика МИ определяется упругими, инерционными и диссипативными свойствами его отдельных

элементов. Одни элементы имеют повышенные жесткость и демпфирующую способность (это, прежде всего, элементы корпуса), другие, наоборот, - в меру податливые и имеют экстремально низкое демпфирование (струны).

Ключевым элементом конструкции музыкального струнного инструмента является дека (звучащая доска). Функционально дека предназначена для усиления механических колебаний струн. "Звуки скрипки, гитары исходят от её деки, а не от струн, ибо дека в состоянии вторить тем звукам, которые первоначально вызывает струна" [24]. Колебания струн "раскачивают" деку. Дека оказывает решающее влияние на формирование тембра, силу и длительность излучения звуков.

Идеальная дека должна [10, 42, 59, 113, 114]:

• Обеспечивать минимальные потери при передаче энергии упругих колебаний струн окружающей воздушной среде.

• Равномерно усиливать колебания всех частот спектра возбуждения.

Однако в реальных условиях дека обладает определенной избирательностью. Она усиливает одни составляющие спектра возбуждения и ослабляет другие. Частотная зависимость динамической реакции деки искажает состав спектра возбуждения. Явление избирательности и искажения проявляется тем сильнее, чем слабее демпфирование, чем "острее" резонансы деки. Повышение демпфирующей способности, в свою очередь, увеличивает потери энергии механических колебаний, что приводит к уменьшению продолжительности звучания и ухудшению качества МИ.

Важной характеристикой деки является её упругая податливость. Хорошая дека всегда податливая. Чем выше податливость, тем ниже собственные частоты, включая частоту основного тона,

и выше амплитуды колебаний. Такая дека излучает сильный звук с низким основным тоном. Однако повышенная податливость, в свою очередь, приводит к значительным деформациям деки при настройке и натяжении струн колками.

Таким образом, гармонию "интересов" приходится искать компромиссным путем, имея в виду следующие критерии качества:

1. Гладкий, относительно ровный характер резонансной кривой [105, 106].

2.Низкая частота основного тона, или достаточно высокая податливость [10, 59].

Актуальность работы определяется необходимостью решения важной научно-технической и социально-культурной проблемы, связанной с разработкой методики расчета и проектирования корпусных элементов конструкций струнных МИ. На защиту выносятся результаты, содержащие элементы научной новизны:

• Методика исследования динамики тонкостенных элементов конструкций МИ.

• Математическая модель и вычислительные алгоритмы расчета параметров собственных и вынужденных колебаний с учетом подкреплений и начального НДС, обусловленного предварительным натяжением струн.

• Результаты физического и математического моделирования, устанавливающие зависимости динамических характеристик резонансных дек от конструктивных факторов.

Для решения проблемы привлекаются методы теории тонких пластин и оболочек из ВКМ, теории колебаний, вычислительной

математики и механики, экспериментальные методы исследования.

Диссертация предусматривалась планом НИР кафедры сопротивления материалов и прикладной механики Марийского государственного технического университета в рамках госбюджетной темы «Механика конструкций и материалов» (1999 - 2003 годы).

Она состоит из введения, шести глав, общих выводов, списка использованной литературы и приложений.

В первой главе дан обзор и систематический анализ исследований МИ, как в нашей стране, так и за рубежом. Приведены сведения из истории музыкальной акустики. Рассмотрены существующие расчётные модели и методы исследования. Выполнен анализ известных конструкций гитарных дек. Представлены характерные акустические характеристики высококлассных и фабричных образцов МИ. Сформулированы цели и задачи работы.

Вторая глава посвящена разработке методики расчёта корпусных элементов конструкций МИ. Учитываются переменная кривизна поверхности оболочек, анизотропия физико-механических свойств материала, наличие подкреплений в виде асимметричного набора рёбер жесткости. Используется вариант МКЭ, основанный на смешанной вариационной формулировке принципа Хеллингера-Рейсснера и теории тонких оболочек Тимошенко. Задача динамики формулируется как задача на вынужденные колебания предварительно напряженной конструкции. С учётом демпфирования рассматривается вычислительный алгоритм расчета установившихся амплитуд колебаний.

В третьей главе дан анализ расчётной модели. Рассмотрена конструкция и расчетная модель деки классической гитары. Исследовано упругое деформирование под действием сил натяже-

ния струн колками. Данные расчётов сопоставлены с результатами экспериментов. Решен ряд тестовых задач статики, динамики и устойчивости тонких пластинок. Достоверность расчетной модели подтверждается согласованностью полученных результатов: параметров НДС, спектров собственных частот, критических нагрузок с известными данными классических решений. Исследованы сходимость и точность моделей МКЭ.

Четвертая глава содержит результаты расчётно-экспериментальных исследований механических колебаний гитарной деки. Представлены методики и аппаратура измерений собственных частот и форм, констант демпфирования, амплитуд вынужденных колебаний при силовом моногармоническом возбуждении. Установлены физико-механические характеристики конструкционных материалов. Показано, что дека с подкреплениями обладает более ровным составом резонансных амплитуд, чем дека без подкреплений. Результаты физических экспериментов: резонансные амплитуды, собственные частоты и формы колебаний сопоставлены с данными расчета МКЭ. Путём цифрового спектрального анализа исследовано влияние акустической внутренней полости и струн на спектр собственных частот колебаний деки.

В пятой главе исследуется напряженное состояние деки под действием сил натяжения струн. Показаны 10 низших собственных форм в зависимости от схемы подкрепления. Исследованы зависимости спектров собственных частот от конструктивных факторов. Установлены основные закономерности. Собственные частоты деки сопоставлены с частотными характеристиками струн. Дека и струны рассматриваются как парциальные динамические системы.

В шестой главе приводятся результаты вычислительных экспериментов. Рассматриваются статические и динамические податливости точек крепления струн к деке. В зависимости от схемы подкрепления, размеров рёбер жесткости и уровня демпфирования исследованы спектры резонансных амплитуд.

В общих выводах подводятся итоги диссертационной работы.

В приложениях приводятся результаты решений задач статики, динамики и устойчивости пластинок, подтверждающие достоверность расчетной модели МКЭ. Представлены результаты внедрения диссертационной работы.

14 1. Методы исследования музыкальных инструментов

В первой главе дан краткий анализ исследований в области динамики тонкостенных конструкций. Рассмотрены существующие расчетные модели и методы исследования МИ. Приведены сведения из истории музыкальной акустики. Представлены конструкционные материалы, рассмотрены конструкции резонансных дек. Сформулированы цели работы и поставлены задачи исследований.

1.1. Сведения из истории музыкальной акустики

Музыкальная акустика - одна из наиболее древних областей знаний. Еще древнегреческий математик и философ Пифагор (6 век до н.э.) видел связь между высотой тона и длиной струны. С именем Пифагора связано построение первого в истории человечества музыкального строя, в котором в качестве основы использована чистая квинта с отношением частот 3:2.

Целостная система знаний о движении и музыке представлена в энциклопедических трудах Аристотеля (4 век до н.э.). Уже в то далёкое от нас время Аристотель правильно трактовал природу звука. Звук он связывал с распространением волн разрежения и сжатия воздуха.

Основы учения о музыкальной акустике древних изложены в классических трудах С. Бетиуса (480 - 525). Многие из его взглядов близки нашим представлениям. В частности он писал: "Если движение при ударе медленное, то возбуждается более низкий тон, ибо подобно тому, как медленное движение ближе к состоянию покоя, так и низкий тон ближе к молчанию. Быстрое движение приводит к высокому звучанию. Вся совокупность час-

тей соединяется в известной пропорции. Пропорции же познаются, главным образом, в числах. В зависимости от многократных или подразделенных пропорций слышатся либо созвучные, либо несозвучные тоны. Созвучные тоны - это такие тоны, которые, взятые одновременно, создают приятное и слитное звучание. Несозвучные тоны - это такие тоны, которые, взятые одновременно, не создают приятного и слитного звучания".

Последнее положение почти дословно совпадает с современными представлениями консонанса и диссонанса.

Одним из основателей современной музыкальной акустики принято считать великого Г. Галилея (1564 - 1642). Галилей представлял, что звучащее тело испытывает упругие колебания. Причём высота звука определяется частотой колебаний, интенсивность звука - амплитудой. Галилей пытался понять и объяснить, почему музыкальные интервалы с простыми отношениями 1:1, 1:2, 2:3 и некоторые другие - кажутся приятными на слух, а музыкальные интервалы с отношениями больших чисел, например 15:16, - неприятными.

В истории музыкальной акустики особое место занимает струна как источник звука [69]. При изучении механических колебаний струн были открыты многие законы акустики. Решение задачи о колебаниях струн послужило основой рядов Фурье (основой гармонического анализа).

Здесь, прежде всего, отметим труды Ж. Савера (1653 - 1716), опубликованные Парижской академией наук в 1700 - 1707 годах. В них изложены результаты экспериментальных исследований колебаний струн и впервые использованы термины: узел и пучность колебаний, основной и высший тоны. Показано, что при колебаниях струн излучается звук, соответствующий нескольким тонам, взятым одновременно. Более высокие тоны находятся в

кратном отношении к частоте основного тона. Все эти представления, введенные в 1700 году, сохранились неизменными до наших дней.

Первое решение задачи о колебаниях струн было получено Б. Тэйлором (1685 - 1731). Тейлор рассчитал частоту основного тона в зависимости от длины, массы и силы натяжения струны.

Проблемы колебаний струн занимали видное место в работах Л. Эйлера (1707 - 1783), Д. Бернулли (1700 - 1782), Ж. Д'Аламбера (1717- 1783), Ж. Лагранжа (1736 - 1813). В этих работах разработана общая волновая теория и получено решение задачи об установившихся колебаниях струн. Динамическое поведение струн представлено суперпозицией двух поперечных волн, бегущих навстречу друг другу в продольном направлении.

Задача о неустановившихся колебаниях струн с упругими опорами на основе решения волнового уравнения в форме Фурье рассмотрена С.П. Тимошенко [124]. Показано, что волновые эффекты представляют практический интерес лишь при исследовании переходных процессов, обусловленных ударным нагружени-ем.

Задачи о колебаниях струн вызывают интерес и в наши дни. В работах Ю.А. Демьянова [39], Н.А. Комарова [56, 57] струна представлена как элемент конструкции МИ. Учитываются изменения длины и растягивающей силы в результате прижима струны к ладу при "переборе" струн. Рассматриваются параметрические эффекты: наряду с распространением поперечных волн исследуются продольные волны, связанные с колебательными движениями опорной конструкции. Однако результаты решений представляют ограниченный интерес, поскольку получены при отсутствии достоверных данных о динамических характеристиках опорной конструкции. Заметим, что опорой струны служит

дека. Характеристики опорной конструкции определяются, прежде всего, динамическими податливостями деки.

Основателем экспериментальной акустики по праву считается Э. Хладни (1756 - 1827). В своей книге по акустике [156] он привёл результаты исследований колебаний звучащих тел - мембран, пластин, колоколов. Он первый продемонстрировал существование узловых линий при колебаниях пластинок.

Большой вклад в развитие музыкальной акустики внес Г. Гельмгольц (1821 - 1894). Гельмгольц глубоко проник в состав музыкальных звуков; тембр звука объяснил наличием добавочных тонов (обертонов); построил математическую модель человеческого уха, открыв при этом комбинационные резонансы.

Работы по акустике на уровне конца XIX века получили систематическое изложение в фундаментальном труде Дж.У. Рэлея (Дж.В. Стретта) [122]. В нем с единых позиций рассмотрены колебательные и волновые процессы, имеющие различную физическую природу.

1.2. Материалы и конструкции корпусных элементов

Основными элементами корпуса МИ является дека. Рассмотрим особенности конструкций резонансных дек, характерные для щипковых и смычковых струнных МИ [10, 15, 59, 61, 113].

Резонансная дека, прежде всего, это тонкостенная конструкция. Размеры и форма деки определяют вид МИ. У классических гитар и скрипок дека напоминает восьмёрку, у мандолин и домр - неправильный овал, у балалаек - треугольник. У одних МИ дека плоская, у других - пространственная криволинейная. Стенка, как правило, имеет переменную толщину.

Деки современных МИ (даже в пределах одного вида) отличаются большим разнообразием форм. В настоящее время идёт широкий поиск новых форм (конфигураций), однако этот поиск проводится исключительно эмпирическим путём.

Несмотря на указанные различия, все деки содержат однотипные элементы: резонансный щит в виде пластинки или оболочки, пружинки, подставку для струн. В резонансных щитах предусматриваются отверстия - круглые или в виде буквы "S" ("эфы" у скрипок). Отверстия служат для передачи акустических колебаний столба воздуха, заключённого внутри корпуса, в окружающую воздушную среду. Разрывая поверхность верхней деки, они не только оказывают влияние на её собственные формы колебаний, особенно в области высоких частот, но и, что важнее, усиливают звук в области низких частот. Это происходит за счет явления "воздушного резонанса Гельмгольца", при возвратно-поступательном движении через отверстия воздуха.

Для увеличения жёсткости резонансного щита применяются пружинки. Пружинки представляют деревянные бруски, приклеиваемые к внутренней поверхности деки. Они служат для акустической настройки МИ. Схема расположения пружинок, их размеры оказывают существенное влияние на спектр колебаний деки, на силу и тембр звука МИ [10, 59, 113].

На рис. 1.1 изображены характерные схемы подкреплений гитарной деки. Различают поперечную, веерную и комбинированную схемы [59, 93, 95]. Схема 2 характерна для гитар массового производства. Схемы 3 - 9 - для высококлассных гитар. Очевидно, что каждая из этих схем имеет свои достоинства и свои недостатки.

Материалом для изготовления дек традиционно служит резонансная древесина. Акустические свойства древесины характери-

Наиболее подходящими материалами для дек считаются ель, сосна, пихта кавказская, кедр сибирский. Из них наибольшее распространение получила резонансная ель [130].

К настоящему времени резонансные породы древесины становятся уникальным природным сырьём. Стоимость кубометра сертифицированных заготовок на мировом рынке достигает 1 -1,5 тыс. долларов США. Высокая стоимость резонансной древесины заставляет производителей МИ вести энергичный поиск альтернативных материалов.

В качестве заменителей древесины находят применение металлы, картон, клеёная фанера, стекло, различные пластмассы [90, 96, 97]. Однако ни один материал не получил широкого распространения. Опыты НИИ музыкальной промышленности показали [113], что замена конструкционного материала должна сопровождаться изменениями формы деки. Только при этих условиях достигаются удовлетворительные результаты.

В работах [91, 98] для изготовления корпусных элементов струнных МИ используются пористые пластики. Отмечается, что МИ из поропластов обладают повышенными акустическими качествами. В то же время их отличают сравнительно малый вес, высокие прочность и долговечность.

Пористые пеноматериалы: полиуретан, полистирол и АВС-пластик обладают акустическими характеристиками, близкими к