«Южно-Уральский государственный университет»

Физико-металлургический факультет

Кафедра «Пирометаллургических процессов»

РАБОТА ПРОВЕРЕНА                                     ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ

Рецензент                                                            Заведующий кафедрой

Рощин А.В.                                                                Рощин В.Е.

« _____ » ____________ 2011 г.                        « _____ » ____________ 2011 г.

«Оборудование и технология производства стали марки 35ХГСА в условиях Нижнесергинского метизно-металлургического завода»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ

ЮУрГУ–150100.62.10.301.00.00.ПЗ

Руководитель работы

Рощин А.В.

« _____ » ____________ 2011 г.

Автор работы

студент группы ФМ-412

Воробьёв Е.И.

« _____ » ____________ 2011 г.

Челябинск 2011

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

5

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	6

1  ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАВОДА, ЕГО СЫРЬЕВОЙ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ              БАЗОЙ	7

2  ОБЩАЯ СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА НА ЗАВОДЕ И СОРТАМЕНТ     ПРОИЗВОДИМОГО МЕТАЛЛА	8

3  ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАВИЛЬНОГО ЦЕХА	8

4  ОСНОВНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЦЕХА	9

5  НАЗНАЧЕНИЕ ВЫПЛАВЛЯЕМОГО СПЛАВА. ОБОСНОВАНИЕ                     СПОСОБА ПРОИЗВОДСТВА	10

6 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА                             СПЛАВА	14

7 РАСЧЁТ ПЛАВИЛЬНОГО АГРЕГАТА 	14

7.1 Расчёт геометрии.	14

7.2 Тепловой расчёт футеровки	20

8 РАСЧЁТ ШИХТЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВАСПЛАВА И ХИМИЧЕСКОГО               СОСТАВА ПРОДУКТОВ ПЛАВКИ	23

9 ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСТНОСТИ. ОХРАНА                        ОКРУЖАЮШЕЙ

СРЕДЫ	39

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	43

БИБЛИГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	44

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Назначение, химический состав и свойства сплава 35ХГСА	45

ПРИЛОЖЕНИЕ Б.  Плавильный агрегат ДСП-125	46

ПРИЛОЖЕНИЕ В. Технологическая схема производства	47

ПРИЛОЖЕНИЕ Г.  Результаты расчётов шихты и химического состава                               продуктов плавки	48

150100.62.2010.301.00 ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

6

150100.62.2010.301.00 ПЗ

Введение

ЗАО « НСММЗ » («Нижнесергинский  метизно-металлургический завод») расположено в Свердловской области на двух производственных площадках: в г. Ревда (электросталеплавильное производство) и в г. Нижние Серги (производство сортового проката и катаной заготовки).. Основной сферой деятельности компании является производство металлопроката строительного назначения. Нижнесергинский метизно-металлургический завод (ЗАО «НСММЗ») - одно из старейших предприятий Урала, производящих металлопрокат. Завод основан в 1740 году. ЗАО «НСММЗ» образовалось слиянием Нижнесергинского металлургического и Ревдинского метизно-металлургического заводов и начало свою деятельность в декабре 2001 г. Предприятие специализируется на выпуске горячекатаного металлопроката, товарной катанки, а также непрерывнолитой заготовки, которая в том числе реализуется на экспорт. НСММЗ является вертикально интегрированным производителем металлопродукции и металлопроката из лома черных металлов, компания реализует 6% общего объема товарного лома в России, производит 4% общего объема сортового проката (по некоторым позициям до 30%) и выпускает 12% катанки в России. Помимо производства металлопроката НСММЗ занимается также электромонтажными, строительными работами, распределением газообразного топлива, передачей электроэнергии, обработкой неметаллических отходов и лома, отходов и лома черных металлов. В последние годы НСММЗ возводился новый цех по производству сортового проката - круг, квадрат, арматура, балка, швеллер, уголок, шестигранник, полоса, катанка. Рекордным для производства сортового проката стал октябрь 2005 года; производство стана 150 составило 30722 тонн, а всего за год было произведено 310 тыс. тонн катанки и арматуры в бунтах, был освоен выпуск таких новых видов продукции как арматура в бунтах 6,0; 8,0; 10,0; 12,0 мм, производство катанки 7,5; 8,5; 11,0 мм. Более 11 млн. руб. составил экономический эффект от реализации на НСММЗ в 2009 г программы по экономии энергоресурсов и снижению энергоёмкости производства. В частности, была проведена модернизация установки пульсирующей продувки металла в сталеразливочном ковше. Это позволило значительно снизить потребление аргона на собственные нужды и увеличить его реализацию сторонним покупателям. На компрессорной станции в сортопрокатном производстве установлены приборы учёта выработки сжатого воздуха, что повышает контроль его использования в технологическом процессе. В целом на финансирование всех мероприятий программы в 2009 г. направлено 4,3 млн. руб.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

7

150100.62.2010.301.00 ПЗ

Характеристика завода, его сырьевой и энергетической базы

ЗАО « НСММЗ» работающий на своем ломе сырьём для электросталеплавильного производства служит металлолом. В соответствии с принятой на ЗАО « НСММЗ » технологией, металлолом, поступающий на завод, не подвергается дополнительной обработке (разделке крупногабаритных кусков, уплотнению легковесного лома и т.п.), а сразу из вагонов загружается в завалочные бадьи или в закрома.

На Нижнесергинском  метизно-металлургическом заводе  норма прибыли составляет 25-30%. Для сравнения: у Новолипецкого металлургического комбината, предприятия полного цикла, норма прибыли составляет 42%. Нижнесергинский  метизно-металлургического заводе в ближайшее время планирует довести годовое производство проката до 1,5 млн. тонн. На сегодняшний день большое внимание уделяется реализации всех планов по развитию сортопрокатного производства предприятия. В 2008 г. произвели 1 миллион 400 тысяч тонн проката, а в 2009 году довели объем производства продукции до 1,5 миллионов тонн. Одной из главных задач является завершение начатого строительства сортопрокатного цеха №5, которая позволит стабилизировать работу сортопрокатного производства на всём предприятии. На сегодняшний день введена в действия линия термоупрочнения на стане «250» это позволит предложить покупателям более широкий сортамент сортового проката, успешно осваивать новые рынки сбыта, поставлять потребителям продукцию, пользующуюся на рынке неизменно высоким спросом. Согласно статистическим данным, в 2007 году потребление арматуры в России составило 5,9 миллиона тонн. Из этого объема 70 % приходится на арматуру марки А500С. Использование более дешевые марки стали на предприятии, чем прежде, планируется поставлять в близлежащие регионы недорогую, востребованную на рынке продукцию, что позволит значительно увеличить прибыль.

Ревдинский метизно-металлургический и  Нижнесергинский  метизно-металлургический заводы производят 9% метизов в России. Использование стального скрапа позволило улучшить качественные показатели выпускаемой продукции за счет снижения в металле массовой доли вредных примесей. При последующем переделе непрерывнолитой заготовки в сортопрокатном производстве существенно вырос выпуск годной продукции, а снижение себестоимости составило 5%.

1102.2010.412.00 ПЗ

30

Лабораторные испытания готового проката, произведенного по новой технологии, подтвердили полное соответствие всех его механических свойств и химического состава

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

8

150100.62.2010.301.00 ПЗ

нормативным требованиям и условиям экспортных контрактов. До 50 тонн скрапа идет на одну плавку  благодаря технологическим отходам мартеновского производства. Скрап и раньше использовали в процессе электросталеплавления, но в незначительных количествах – до 20 тонн на плавку. Усовершенствование технологии, применительно к условиям НСММЗ, позволило увеличить долю скрапа и уменьшить объем лома. В условиях жесткого ограничения оборотных средств, использование скрапа в качестве шихты стало вынужденной мерой. Однако рентабельность продукции повысилась, ее качество по-прежнему высокое, а запасы скрапа только на площадке в Ревде позволят печам бесперебойно работать в течение 4 – 5 месяцев.

Общая схема производства на заводе и сортамент производимого металла

НСММЗ  является ключевым производителем сортового проката и метизов в рамках металлургического дивизиона Макси-Групп. В настоящее время  НСММЗ  уверенно занимает: 11,6% рынка стальной проволоки, 9% рынка катанки, 6,5% рынка метизов, 4,5% проката для строительной отрасли, а дивизион по переработке лома - 5,2% рынка лома черных металлов. Сортамент производимого металла: Сталь арматурная № 20 класс А400, ст.35ГС, Сталь арматурная № 16 класс А400, ст.25Г2С, Сталь арматурная № 18 класс 

А400, ст.35ГС , Сталь арматурная № 10 класс А400, ст.25Г2С,  Сталь арматурная d 10 мм класс А1, ст3пс,  Сталь арматурная № 22 класс А400, ст.35ГС,  Сталь арматурная d 16 мм класс А1, ст3пс, Сталь арматурная d 14 мм класс А1, ст3пс,  Сталь арматурная № 12 класс

Изм  Лист      № докум         Подп.     Дата

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

9

150100.62.2010.301.00 ПЗ

А400, ст.35ГС, Сталь арматурная № 12 в бунтах класс А400, ст.35ГС,  Сталь арматурная № 12 в бунтах класс А400, ст.25Г2С,  Сталь арматурная d 22 мм класс А1, ст3пс,  Сталь арматурная № 12 класс А400, ст.25Г2С,  Сталь арматурная № 14 класс А400, ст.25Г2С,                      Сталь арматурная № 8 класс А400, ст.25Г2С, Сталь арматурная № 6 класс А400, 35ГС, Сталь арматурная d 18 мм класс А1, ст3пс, Сталь арматурная № 32 класс А400, ст.25Г2С, Сталь арматурная № 25 класс А400, ст.25Г2С, Сталь арматурная d 18 мм класс А1, ст3пс.

Характеристика сталеплавильного цеха

1102.2010.412.00 ПЗ

31

Изм  Лист      № докум         Подп.     Дата

Электросталеплавильное производство действует на ЗАО «НСММЗ» с 2005 года. В состав НСММЗ входит ЭСПЦ №1 и ЭСПЦ №2, которые работают независимые друг от друга, каждый цех работает по своей технологической линии производства. Каждая линия состоит из дуговой сталеплавильной печи (ДСП), установки «ковш-печь» (УКП) для внепечной обработки стали и машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ). Проектная производительность каждой линии – 1 миллион тонн непрерывнолитой заготовки в год. Поставку оборудования осуществляла одна из ведущих фирм в области электрометаллургии – VAI-Fuchs. Конечной продукцией электросталеплавильного производства является квадратная непрерывнолитая заготовка сечением 125х125 мм и длиной от 8000 до 12000 мм из углеродистых и низколегированных сталей. Большая часть заготовки направляется для дальнейшего передела в прокатное производство, другая часть – отгружается потребителям как в России, так и за рубежом.

Основное технологическое оборудование цеха

Основным технологическим оборудованием цеха включает в себя дуговую сталеплавильную печи (ДСП), установку «ковш-печь» (УКП) для внепечной обработки стали и машину непрерывного литья заготовок (МНЛЗ). В результате освоения новой электродуговой печи ДСП-125 (Concast) в феврале 2011 г. на произведено 95,7 тыс. т жидкой стали, что выше достигнутого уровня среднемесячной выплавки в 2007 г. на 27%.

Кроме того, средний вес плавки увеличен до 128,5 т. После обработки на установке           «Ковш-печь», получения необходимого химического состава и доведения до определенной температуры металл поступает на МНЛЗ, далее проводится его разливка с получением непрерывнолитой квадратной заготовки. Проектная производительность  МНЛЗ  составляет 1 млн. т в год заготовок длиной до 12 м и сечением от 100 до 150 мм. 

Машина имеет 6 ручьев и базовый радиус - 8 м, поворотный стенд способен принимать ковши с весом плавки до 130 т. Плавку весом более 120 т. разливают в течении часа, при этом все ручьи работали стабильно. Проектная мощность ЭСПЦ №2 - 1 миллион тонн

непрерывно-литой заготовки в год. С выходом на проектную мощность ЭСПЦ №2, общая производственная мощность завода будет более 2 млн. т. Помимо строительства ЭСПЦ №2 НСММЗ ведет реконструкцию сортопрокатного стана в г.Нижние Серги и строительство прокатного цеха в г.Березовский.

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

Расчёт плавильного агрегата

Расчёт геометрии

С учетом современной технологии, предусматривающей работу дуговой печи с завалкой большей части металлической шихты и подвалкой оставшейся части лома после проплавления основной части шихты, необходимый для размещения шихты объем

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

14

150100.62.2010.301.00 ПЗ

рабочего пространства печи уменьшается, соответственно снижаются тепловые потери и увеличивается производительность печи в целом. Исходя из этого, расчет начнем с определения максимальной массы металла в печи Мм:

Mм = (l+k)•M,

где М - масса сливаемого металла за плавку, т; k - коэффициент избытка металла, оставляемого в печи после слива, т.е. «болото» (k = 0,15...0,25).

1102.2010.412.00 ПЗ

35

Изм  Лист      № докум         Подп.     Дата

Из анализа геометрических размеров действующих печей выведен стехио- метрический коэффициент (А = 0,35...0,40), связывающий максимальную массу металла в печи (Мм, т ) с диаметром рабочего пространства (D, м) на уровне панелей (рис. 8.3),

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

Рис. 8.3. Геометрическая схема дуговой сталеплавильной печи: D — диаметр рабочего пространства, Dсв — диаметр свода печи, D1 — диаметр ванны по верхнему краю футеровки, d1 - диаметр верхнего основания конической части ванны, d2 - диаметр нижнего основания конической части ванны, Н — высота рабочего пространства печи, h — высота ванны, h1 — высота конической части ванны, h2 — высота сферической части ванны,

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

15

150100.62.2010.301.00 ПЗ

∆hф — запас конической части ванны, hф — высота цилиндрической части футеровки, hп — высота водоохлаждаемых панелей, hсв- высота подъема свода печи, dрэ — диаметр распада электродов, dэ— диаметр электрода.

1)Анализ геометрических параметров плавильного пространства действующих дуговых печей указывает на зависимость диаметра свободного пространства на уровне

панелей(D,м) от максимальной массы жидкого металла в печи (вместимости печи М, Т).

1102.2010.412.00 ПЗ

36

Изм  Лист      № докум         Подп.     Дата

М = А•D3,т

D=, м

D =  = 6,965, м

2) Высота рабочего пространства печи

H= m• D, м

где m= 0,5…0,7    H= 6.965• 0.7 = 4,875 м

3) Максимальный объём жидкого металла в печи

Vм = , м3

где  ρж = 6,8…7,4 т/м3 -плотность жидкого металла

VМ = = 17,606, м3

4) Объём шлака

Vш = , м3

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

Тепловое сопротивление слоёв футеровки :

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

21

150100.62.2010.301.00 ПЗ

= =

= =

= = = 0,123

= = = 0,15

= =

Тепловое сопротивление футеровки

∑R = R1+R2+R3+R4+R5 =0,613.

Изм  Лист      № докум         Подп.     Дата

1102.2010.412.00 ПЗ

4

3. Коэффициент теплоотдачи от кожуха днища в окружающую среду.

Принимаем α=20 Вт/ м2к

4. Коэффициент теплопередачи от рабочего пространства в окружающую среду

K=  = = 1,508 Вт/ м2к

5. Плотность теплового потока через футеровку:

q=k(tвн-tн), Вт/ м3

q = 1,508•(1600-20)=2382,64 Вт/  м3

Принимаем  tвн=16000С   tн=200С.

6. Температурный напор по слоям футеровки:

q =   ;

= q= q

= q= 659,9910С

1102.2010.412.00 ПЗ

26

Изм  Лист      № докум         Подп.     Дата

= q= 2382,64 •0,062= 147,7240С.

= q= 2382,64 •0,123= 280,0550С.

25

= q=2382,64 •0,15= 357,3960С.

1102.2010.412.00 ПЗ

4

Изм  Лист      № докум         Подп.     Дата

= q= 2382,64 •0,001= 2,3830С.

7. Температура на границах раздела слоёв футеровки:

=- = 1600-659,991 =940,0090С.

=- = 940,009 -147,724 = 792,2850С.

=- = 792,285- 280,055 = 512,2300С.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

22

150100.62.2010.301.00 ПЗ

=- = 512,230 -357,396  = 154,8340С.

=- = 154,834-2,383  = 152,4510С.

8. Средняя рабочая температура слоёв футеровки:

= = (1600+940,009) /2=1270,0050 С.

= = (940,009 +792,285) /2 = 866,1470 С .

= = (792,285+512,230) /2  = 652,2570 С.

= = (512,230 +154,834) /2  = 333,5320 С.

= = (154,834 +152,451) /2  = 153,6420 С.

9. Анализ результатов расчёта.

1102.2010.412.00 ПЗ

4

Изм  Лист      № докум         Подп.     Дата

9.1. Температуры на границах раздела слоёв футеровки не превышают допустимых значений рабочих температур для выбранных огнеупоров.

1102.2010.412.00 ПЗ

27

Изм  Лист      № докум         Подп.     Дата

9.2. Расчётные значения средних температур слоёв футеровки (пункт 8) соответствуют значениям, принятым при расчёте коэффициентов теплопроводности отдельных слоёв (пункт 2).

10. Вывод: Выбранная схема футеровки подины ДСП-125 обеспечивает нормальные температурные условия её работы.

1102.2010.412.00 ПЗ

4

Изм  Лист      № докум         Подп.     Дата

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

1102.2010.412.00 ПЗ

34

Изм  Лист      № докум         Подп.     Дата

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

23

150100.62.2010.301.00 ПЗ

Расчёт шихты для производства сплава и химического состава продуктов плавки

1102.2010.412.00 ПЗ

4

Химический состав металлической части шихты, масс.

Изм  Лист      № докум         Подп.     Дата

| материал | C | Si | Mn | Cr | P | S | Cu | Ni | Fe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30ХГСА | 0,28 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,025 | 0,025 | 0,3 | 0,3 | 96,57 |
| У13 | 1,35 | 0.32 | 0,2 | 0 | 0,03 | 0,03 | 0 | 0 | 98,07 |

1105.2010.412.00 ПЗ

Изм  Лист      № докум         Подп.     Дата

1

1102.2010.412.00 ПЗ

4

Изм  Лист      № докум         Подп.     Дата

1102.2010.412.00 ПЗ

4

Изм  Лист      № докум         Подп.     Дата

1102.2010.412.00 ПЗ

4

Изм  Лист      № докум         Подп.     Дата

1102.2010.412.00 ПЗ

4

Изм  Лист      № докум         Подп.     Дата

1102.2010.412.00 ПЗ

4

Изм  Лист      № докум         Подп.     Дата

1102.2010.412.00 ПЗ

4

Изм  Лист      № докум         Подп.     Дата

1102.2010.412.00 ПЗ

4

Изм  Лист      № докум         Подп.     Дата

1102.2010.412.00 ПЗ

4

Изм  Лист      № докум         Подп.     Дата

МАТЕРИАЛЬНЫЙ БАЛАНС ПЛАВКИ СТАЛИ 
В ДУГОВЫХ СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫХ ПЕЧАХ

Рассмотрим технологию выплавки стали 35ХГСА в дуговой печи с последующей обработкой в ковше-печи. Доводка стали в ковше-печи освобождает от необходимости жестко контролировать содержание серы в металле по ходу плавки в ДСП.

Исходными данными для расчетов являются требования к данной марке стали. Состав стали 35ХГСА согласно ГОСТ 4543-71 приведен в табл. 1.

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

Углерод. После окончания периода плавления в металле с учетом науглероживания электродами содержится 0,701 кг углерода. Учтем науглероживание электродами за

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

28

150100.62.2010.301.00 ПЗ

период окисления и определим количество углерода, которое необходимо окислить.

За окислительный период при расходе электродов 2 кг/т в металл с учетом 75% усвоения попадет дополнительно 0,2•0,75•1/3 = 0,050 кг углерода. Всего требуется окислить углерода

(0,701 + 0,050) - 0,150 = 0,601 кг.

Примем, что весь углерод окисляется до СО. Тогда для окисления 0,601 кг углерода потребуется 0,601•16/12 = 0,801 кг О2 и образуется 0,601•28/12 = 1,402 кг СО.

Марганец. Принимаем, что в окислительный период окислится 45% оставшегося в металле марганца: 0,403•0,45 = 0,181 кг. На его окисление необходимо 0,181•16/55=0,053 кг 02. При этом образуется 0,181•71/55=0,234 кг МgО.

Хром. С учетом относительно невысокого содержания хрома в металле примем, что за этот период окислится 5% хрома, поступившего с металлом: 0,532•0,05= 0,027 кг. На его окисление необходимо 0,027•48/104 = 0,012 кг 02 и в результате образуется 0,027•152/104 = 0,039 кг Сr203.

Железо. В окислительный период окислится около 0,4% железа из металла. Примем, чго 85% от этого количества переходит в шлак в виде FeO, а 15% удаляется в виде пыли Fe203 с отходящими газами. Всего окислится 0,004•96,824 =0,387 кг железа.

В шлак перейдет 0,387•0,85=0,329 кг железа, на его окисление израсходуется 0,329•16/56 = 0,094 кг 02 и образуется 0,329•72/56 = 0,423 кг FeO.

С пылью теряется 0,387-0,329 = 0,058 кг железа, на его окисление до Fe203 требуется 0,058•48/112=0,025 кг кислорода. Образуется 0,058•160/112 = 0,083 кг Fe203.

Сера. Примем, что в окислительный период из металла удаляется около 20% содержащейся в нем серы: 0,027•0,2 = 0,005 кг.

Изм  Лист      № докум         Подп.     Дата

Фосфор. Примем, что в окислительный период в шлак переходит 30 % имеющегося в металле фосфора: 0,019•0,30=0,006 кг. На его окисление до Р205 требуется 0,006•80/62 = 0,008 кг 02 и в шлак переходит 0,008•142/62 = 0,018 кг P2O5.

Если для удаления фосфора в печь присаживается железная руда, то последовательность расчета сохраняется. Однако необходимо учитывать, что руда содержит некоторое количество фосфора, часто в справочной литературе приводимого в пересчете

на элементарный фосфор. В таком случае необходимо учесть количество кислорода, идущего на его окисление и количество Р205, переходящего в шлак. Определив общую потребность в кислороде для удаления фосфора, и зная количество кислорода, выделяемого 1 кг железной руды при разложении оксидов железа до металла, рассчитывают потребность в руде и газообразном кислороде. Восстановленное из руды

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

29

150100.62.2010.301.00 ПЗ

железо необходимо учесть в табл. 8, а попадающие с рудой прочие оксиды в табл. 7.

Шлакообразование в окислительный период. Для расчетов принимается, что к концу периода плавления в печи остается 1/3 шлака, состав которого приведен в табл. 5. После этого в печи наводится новый шлак присадками извести, если необходимо, с добавками плавикового шпата и железной руды. Шлак окислительного периода образуется из остатков шлака предыдущего периода, извести, оксидов - продуктов окисления металла, компонентов износа футеровки, железной руды и плавикового шпата (если их давали в этот период). С учетом требуемой величины основности примем, что в окислительный период присаживают 0.7  кг извести. С ней в шлак попадет:

СаО: 0,880•0.7=0,616 кг,	SiO2: 0.013•0.7 = 0,0091 кг,

MgO: 0.020•0.7 = 0,014 кг,	А12O3: 0,008•0.7 = 0,0056 кг,

Fe2O3: 0,012•0.7 = 0,0084 кг. или в пересчете на FeO 0,0084•112/160•72/56 = 0,0076.

1102.2010.412.00 ПЗ

8

Изм  Лист      № докум         Подп.     Дата

Вследствие потерь при прокаливании из извести удалится в атмосферу 0,068 кг СO2.

Из футеровки при расходе за период 0,2 кг на 100 кг металлошихты в шлак переходит:

MgO: 0,920•0,2 = 0,184  кг

SiO2: 0.012•0,2 = 0,002  кг.

Если в печь присаживалась железная руда, то нужно учитывать, что железо из руды полностью восстанавливается, выделяемый при этом кислород идет на окисление серы и фосфора. Остальные оксиды руды целиком переходят в шлак.

Аналогично периоду плавления подсчитываем количество и состав шлака (табл.7) и определяем баланс металла (табл. 8).

Таблица 7

Количество и состав шлака в конце окислительного периода

| Источники | SiO2 | CaO | MnO | FeO | Cr2O3 | Al2O3 | MgO | P2O5 | ∑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Извести | 0,0091 | 0,616 | --- | 0,0076 | --- | 0,0056 | 0,014 | --- | 0,652 |
| Футеровка | 0,002 | --- | --- | --- | --- | --- | 0,184 | --- | 0,186 |
| Продукты окисления | --- | --- | 0,234 | 0,423 | 0,039 | --- | --- | 0,018 | 0,714 |
| Шлак периода плавления | 0,530 | 1,016 | 0,092 | 0,160 | 0,014 | 0,092 | 0,114 | 0,007 | 2,025 |
| Всего, кг | 0,541 | 1,632 | 0,326 | 0,591 | 0,053 | 0,098 | 0,312 | 0,025 | 3,577 |
| Всего, % | 15,12 | 45,63 | 9,114 | 15,522 | 1,482 | 2,740 | 8,722 | 0,699 | 100 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

30

150100.62.2010.301.00 ПЗ

Примечание. Основность %СаО/%Si02= 3,02. Это удовлетворяет требованиям ведения плавки.

Продувку кислородом прекращают, когда содержание углерода в металле достигнет заданного. После окончания окислительного периода если химический состав стали в печи близок к марочному и к готовой стали не предъявляются высокие требования по качеству, плавка раскисляется и выпускается в ковш. Раскисление начинают в печи перед выпуском, а затем завершают в ковше. Обычно в печь присаживают ферромарганец. При этом угар марганца может достигать 15%. Пример расчета количества раскислителей и ферросплавов, присаживаемых в металл, без обработки на печи-ковше приводится ниже.

1102.2010.412.00 ПЗ

9

Изм  Лист      № докум         Подп.     Дата

Таблица 8

| Элемент | Поступило из периода плавления | Перешло в шлак | Содержится в металле |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кг, | % |
| С | 0,701 | 0 | 0,150 | 0,153 |
| Si | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мn | 0,403 | 0,181 | 0,222 | 0,227 |
| Сr | 0,532 | 0,027 | 0,505 | 0,516 |
| S | 0,027 | 0,005 | 0,022 | 0,023 |
| Р | 0,019 | 0,006 | 0,013 | 0,013 |
| Fe | 96,824 | 0,329 | 96,437* | 98,638 |
| Cu | 0,21 | 0 | 0,21 | 0,215 |
| Ni | 0,21 | 0 | 0,21 | 0,215 |
| ∑ | 98,926 | 0,548 | 97,769 | 100 |

* С учетом потерь с пылью.

МАТЕРИАЛЬНЫЙ БАЛАНС ОБРАБОТКИ СТАЛИ

В КОВШЕ-ПЕЧИ

Обработка стали в ковше-печи, в отличие от плавки в конвертере или современной дуговой сталеплавильной печи, процесс восстановительный. Одним из главных

требований его проведения является наличие нейтральной или слабо восстановительной атмосферы в ковше. Это дает возможность наведения восстановительного шлака, обеспечивающего низкий угар раскислителей и легирующих материалов, а также глубокую десульфурацию  металла в условиях интенсификации процесса продувкой

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

31

150100.62.2010.301.00 ПЗ

аргоном, К этим операциям и процессам и сводится материальный баланс обработки стали в ковше-печи. В общем виде он может быть описан уравнением

1102.2010.412.00 ПЗ

10

Изм  Лист      № докум         Подп.     Дата

М1 + М2 + М3 + М4 +.М5=М6+М7 + М8

где М1— масса жидкой стали-полупродукта; М2 - расход шлакообразующих; М3 - поступление материалов из футеровки ковша; М4 - масса вводимых ферросплавов и легирующих; М5 - расход аргона;М6 -выход жидкой стали; М7- количество образовавшегося шлака; М8- количество образовавшегося газа.

Изм  Лист      № докум         Подп.     Дата

1102.2010.412.00 ПЗ

4

Для удобства расчета баланс, как правило, составляется на 100 кг жидкой стали-                       полупродукта.

Составить баланс обработки в ковше-печи стали марки 35ХГСА. Дополнительное техническое условие: для гарантии выполнения требования заказчика по технологической пластичности и механическим свойствам (повышенные относительное сужение и ударная вязкость) необходимо иметь в стали не более 0,015% серы.

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

Охрана труда и техники безопасности. Охрана окружающей среды

1102.2010.412.00 ПЗ

35

Изм  Лист      № докум         Подп.     Дата

На производственной площадке  НСММЗ  в г.Ревда завершился очередной этап мероприятий по улучшению условий труда и уменьшению воздействия электросталеплавильного производства на окружающую среду. С целью снижения загрязнения рабочей зоны и атмосферного воздуха была проведена модернизация существующих стендов сушки с установкой дожигания фенолов, формальдегида и других вредных веществ, образующихся в процессе сушки футеровки сталеразливочных ковшей.

В результате модернизации удалось улучшить показатели санитарных норм в цехе и усовершенствовать управление технологическим процессом путем внедрения АСУ ТП. При этом полностью решена проблема утилизации паров тяжелых углеводородов, введен в эксплуатацию промышленный пылесос BlowVac SL4000 Diesel 80, позволяющий

62.2010.412.00 ПЗ

13

Изм  Лист      № докум         Подп.     Дата

существенно снизить воздействие вредных производственных факторов в цехах и улучшить условия труда персонала. Система централизованной пылеуборки обеспечивает сбор и удаление пыли, оседающей на технологическом оборудовании, конструкциях и территории цеха. При этом каждый из её участков функционирует автономно,

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

39

150100.62.2010.301.00 ПЗ

обеспечивая последовательную очистку всех площадей. За одну рабочую смену (8 часов) пылесос всасывает 7 тыс. кг сыпучего материала, пыли и гранул. Применение нового оборудования позволяет также технически решить проблему централизованного сбора

побочных продуктов технологического процесса для их последующей утилизации или повторной переработки. Стоимость нового оборудования составила более 180 тыс. евро. Более 150 млн. рублей направило в 2009 году на  охрану   труда  персонала  и  обеспечение промышленной  безопасности  производства. Это в 3 раза больше, чем в 2007 году, 124 млн. рублей было выделено предприятием на благоустройство территории промышленной площадки   и  ремонт дорог.  В конце 2009 года в электросталеплавильном цехе (ЭСПЦ)  был запущен в эксплуатацию промышленный пылесос. Ведутся проектные работы по подготовке к строительству газоочистки №3. НСММЗ  была положительно оценена комиссией Ростехнадзора, проводившей плановую комплексную проверку на соблюдение требований промышленной  безопасности   и  электробезопасности. По результатам проверки был составлен акт-предписание от 24 февраля 2009 года  и  справка «О состоянии промышленной  безопасности », в которой в частности сказано: «общее впечатление от проводимой проверки, по сравнению с состоянием промбезопасности при проверке в 2004 году, положительно. Несмотря на все сложности настоящего времени,  принимают все возможные меры по выделению необходимых финансовых ресурсов для выполнения графиков экспертиз, капитальных ремонтов, выполнения мероприятий по проводимым экспертизам. Значительно упорядочилось выполнение требования действующего законодательства по запуску новых объектов». Политика компании по этому вопросу однозначная – никакого вредного влияния на  окружающую   среду  новые строящиеся предприятия оказывать не должны. Поэтому наряду с основным технологическим оборудованием приобретается лучшее в мире оборудование для очистки, переработки и утилизации всех негативных факторов, присущих

металлургическому производству. Проводимую политику явно подтверждают несколько престижных наград, полученных ЗАО «НСММЗ» в области экологии: в 2005 году завод был удостоен Диплома в номинации « Охрана  здоровья и безопасные условия труда», а в 2006 г. получил Диплом «Лидер природоохранной деятельности в России». В феврале

62.2010.412.00 ПЗ

14

Изм  Лист      № докум         Подп.     Дата

2007 года ЗАО «НСММЗ» признано лауреатом конкурса «100 лучших организации России» в номинации «Экология и экологический менеджмент», а бывший генеральный директор – Бутенко В.И. отмечен почетным знаком «Эколог года 2006». ЗАО «НСММЗ » осуществляет свою производственную деятельность с понимаем ответственности за техногенное воздействие на окружающую среду. Все мероприятия по снижению

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

40

150100.62.2010.301.00 ПЗ

удельного потребления природных и  энергетических  ресурсов, уменьшению объемов

выбросов загрязняющих веществ, утилизации ранее накопленных и вновь образующихся отходов на предприятии планируются и осуществляются заблаговременно, не дожидаясь трудностей в решении экологических проблем воздействия на окружающую среду.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

41

150100.62.2010.301.00 ПЗ

Главная цель политики в области окружающей среды можно сформулировать, как организация экологически безопасного производства стали через осознание приоритетного значения природоохранной деятельности.  Для достижения данной цели не только обеспечивается функционирование системы управления окружающей средой, отвечающей национальным и международным стандартам, требованиям законодательных и других нормативно-правовых актов РФ, но и осуществляется постоянное улучшение данной системы. В числе главных направлений экологической политики постоянное совершенствование технологических процессов с целью минимизации выбросов и сбросов вредных веществ и производство экологически безопасной продукции. Для предприятия крайне важно также обеспечить экологически безопасную транспортировку, хранение, использование и размещений на территории предприятия отходов производства и потребления, рационально использовать  энергетические, сырьевые и природные ресурсы, успешно управлять экологическими рисками.

Утилизация  электросталеплавильной  пыли представляет собой более серьезную проблему, нежели пыли и шламов других сталеплавильных производств из-за высокой концентрации тяжелых металлов, и во многих странах она относится к особо опасным веществам. Работа во вредных условиях приводит к развитию у работников предприятия профессиональных заболеваний – в первую очередь, пылевой патологии легких и заболеваний органов слуха. На НСММЗ не проводятся систематические натурные исследования, измерения загрязнения атмосферного воздуха и уровней физического (шумового) воздействия на него. Также зафиксировано превышение уровня шума в жилой застройке. Установлено невыполнение предприятием санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления.

Качество, состав и свойства сточной воды, которую предприятие выпускает в реку Ревда, не соответствует установленным требованиям. В частности, при проверке воды было зафиксировано превышение уровней содержания железа и нефтепродуктов. На здоровье рабочих также влияют такие факторы как: температуры, влажности, освещенности, давления, наличие вибрации, шума и другие производственные вредные условия.

Для защиты от вредных факторов таких как: температура, шум, вибрация и загрязнение окружающей среды проводят ряд мер. Для защиты от высокой температуры рабочие одевают специальную одежду, костюм изготавливается из шинельного сукна с огнезащитной пропиткой. Основными методами борьбы с разного рода шумами и вибрацией являются:

- Уменьшение шума и вибрации в источнике их возникновения: совершенствование конструкции (расчёт фундамента, системы амортизаторов или виброизоляторов).

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

42

150100.62.2010.301.00 ПЗ

Звукопоглощение и виброизоляция.

- Установка глушителей шума и вибрации, экранов, виброизоляторов.

- Рациональное размещение работающего оборудования и цехов.

- Применение средств индивидуальной защиты (для защиты от шума: беруши, наушники; для защиты от вибрации — виброгасящие рукавицы).

- Вынесение шумящих агрегатов и устройств от мест работы и проживания людей, зонирование.

Для защиты атмосферного воздуха, почвы, водных ресурсов необходимо устанавливать современные газоочистительные и водоочистительные сооружения. Это позволит улучшить условия труда на самом предприятии, так и на экологию региона и всего мира в целом.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

43

150100.62.2010.301.00 ПЗ

Заключение

В результате проведенной выпускной работы была изучена технология выплавки стали 35ХГСА в сталеплавильной печи с последующей обработкой в ковше-печи, а также был произведен расчёт геометрии печи и тепловой расчёт футеровки.

Также в выпускной работе приведены характеристика завода, его сырьевая и энергетическая база, общая схема производства, характеристика сталеплавильного цеха, назначение выплавляемого сплава, технологическая схема и технология производства сплава, а так же рассмотрено состояние экологии и БЖД на Нижнесергинском метизо-металлургическом заводе.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

44

150100.62.2010.301.00 ПЗ

Библиографический список

- Афанасьев В.В Размеры и форма ванны круглой дуговой печи //Электрометаллургия.- 2005. -№1. -С.17-21.

- Егоров А.В. Расчёт мощности и параметров электропечей чёрной металлургии. – М.: Металлургия, 1990. -280с.

- Кудрин В.А. Теория и технология производства стали: Учебник для вузов.- М.: Мир, 2003. -529с.

- Поволоцкий  Д.Я., Кудрин В.А., Вишкарёв А.Ф. Внепечная обработка стали: Учебник для вузов. –М.: МИСИС, 1995. -592с.

- Рощин А.В., Поволоцкий В.П., Грибанов В.П.Производство стали. Решение практических задач: Учебное пособие. –М.: ЮУрГУ,  2006. -8с, 21-28с, 41-47с, 58-61с.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

45

150100.62.2010.301.00 ПЗ

Приложение А

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

Приложение Б

Электросталеплавильная печь ДСП-125

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

| D | D1 | Dсв | d1 | d2 | dэ | dр.э | H | h | hп | hсв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6,965 | 6,365 | 2,1 | 6,065 | 4,145 | 0,5 | 1,05 | 4,875 | 1,2 | 3,225 | 0,315 |

150100.62.2011.301.00 ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

разраб.

масса

масштаб

Воробьёв

пров.

1:100

Геометрическая схема ДСП-125

ЮУрГУ

кафедра МЧМ

н.контер.

утв.

46

Приложение В

Технологическая схема производства

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

47

150100.62.2010.301.00 ПЗ

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

48

150100.62.2010.301.00 ПЗ

Приложение Г

| Компоненты шихты | C | Si | Mn | Cr | Cu | Ni | P |  | S | Fe |  | Al |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отходы 30ХГСА | 0,196 | 0,63 | 0,56 | 0,56 | 0,21 | 0,21 | 0,018 |  | 0,018 | 67,599 |  | 0 |  |
| Отходы У13 | 0,405 | 0,096 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0,009 |  | 0,009 | 29,421 |  | 0 |  |
| ФМн0,5 | 0,5 | 2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0,3 |  | 0,03 | 12,7 |  | 0 |  |
| ФС75 | 0 | 80 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0 | 0,05 | 0,02 |  |  | 20 |  | 0 |
| ФХ100А | 1 | 0,8 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 |  |  | 30,45 |  | 0,7 |
| Алюминий первичный | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 |  |  | 0 |  | 97 |

Результаты расчётов шихты и химического состава продуктов плавки

| Поступило |  | Получено |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Материал | Количество, кг | Продукт | Количество, кг |
| 30ХГСА | 70 | Сталь | 101,678 |
| У13 | 30 |  |  |
| Известь | 3,250 |  |  |
| Глинозем | 1,750 | Шлак | 5,402 |
| Ферромарганец | 0,909 |  |  |
| Феррохром | 1,079 | Газ | 0,275 |
| Ферросилиций | 1,838 |  |  |
| Алюминий | 0,07 | Невязка | -0,693 |
| Углеродистый порошок | 0,311 |  |  |
| Итого | 109,207 | Итого | 109,207 |

Материальный баланс плавки