Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

15010062.2011.410.01.00.ПЗ

Разраб.

Фарленков А.В.

Провер.

Рощин А.В.

Реценз.

Н. Контр.

Утверд.

Рощин А. В.

Оборудование и технология производства стали марки 40ХНМА

Лит.

Листов

ЮУрГУ

Кафедра ПМП

Аннотация

Фарленков А.В. Оборудование и технология

производства стали марки 40ХНМА в условиях

предприятия ОАО «ЧМК» в дуговой сталеплавильной печи емкостью 100т.

Челябинск: ЮУрГУ, кафедра ПМП; 2011, 55 стр., 5 иллюстраций, 18 таблиц. Библиография литературы–5 наименований, 1 лист назначения, химического состава и свойства сплава, 1 лист чертежа ф. А4, один лист технологической схемы производства сплава, 1 лист результаты расчетов шихты и химического состава продуктов плавки.

В квалификационной работе рассматривается процесс получения стали 40ХНМА в условиях предприятия ОАО «ЧМК» электросталеплавилным способом с последующей обработкой стали в ковше-печи. Выполнен расчет плавильного агрегата (расчет геометрии и тепловой расчет футеровки), расчет шихты для производства сплава и химического состава продуктов плавки. Рассмотрены вопросы: охрана труда и техника безопасности, охрана окружающей среды.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

15010062.2011.410.01.00. ПЗ

Содержание

Введение……………………………………………………………………………………..

1 Характеристика завода, его сырьевая и энергетическая базы………………………….

2 Общая схема производства на заводе и сортамент производимого металла…………

3 Характеристика ЭСПЦ-2………………………………………………………………….

4 Основное технологическое оборудование цеха…………………………………………

5 Назначение стали 40ХНМА. Обоснование способа производства…………………….

6 Технологическая схема и технология производства стали 40ХНМА………………….

7 Расчет плавильного агрегата (Расчет геометрии. Тепловой расчет футеровки)……...

8 Расчет шихты для производства стали 40ХНМА и химический состав продуктов плавки…………………………………………………………………………………………

9 Охрана труда и техника безопасности. Охрана окружающей среды…………………..

10 Заключение………………………………………………………………………………..

Литература……………………………………………………………………………………

Приложения

Назначение, химический состав и свойства стали 40ХНМА 		  А4

Электродуговая сталеплавильная печь    					  А4

Технологическая схема производства стали  				  А4

Результаты расчетов шихты и химического состава продуктов плавки А4

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

15010062.2011.410.01.00. ПЗ

Введение

Впервые вопрос о создании в Восточных предгорьях Урала Бакальского (будущего Челябинского) металлургического завода возник в годы первой пятилетки. О начале его строительства заговорили в 1932-1933 годах. Проведя проектные и изыскательные работы, Ленинградский Гипромез при определении места под строительство завода отдал предпочтение Першинской площадке. Близость её к такому промышленному городу, как Челябинск, наличие вокруг площадки деревень давали возможность на первых порах строительства разместить часть рабочих. Расположение в этом регионе залежей энергетических углей, известняка, песка, глины и других материалов способствовало удешевлению строительства.

Планировалось, что завод будет работать на базе железных руд Бакальского месторождения и каменного угля Карагандинского месторождения. Решение о строительстве Бакальского металлургического завода было принято в 1940 году. Первым директором его назначили Якова Исааковича Сокола. Нападение фашистской Германии на нашу страну внесло значительные коррективы в планы и сроки строительства завода. Уже в конце 1941 года на строительную площадку начали пребывать составы с металлургическим оборудованием и людьми, эвакуированными из Ворошиловска, Липецка, Запорожья, Сталинграда, Электростали. Прибыли строительные механизмы и автотранспорт. Начальником строительства был назначен командующий 5-й сапёрной армии А. Н. Комаровский.

1942 год стал периодом бурного строительства нового предприятия. Форсировалось сооружение подсобных объектов по производству строительных материалов, Тургоякского  известнякового карьера, Нижнее-Увельского рудника по добыче огнеупорных глин, Катав-Ивановского цементного завода, расширялся Потанинский кирпичный завод.

К концу апреля были готовы котлованы под строительство первоочередных блоков, а 1 мая 1942 года уложен первый кубометр бетона в фундамент электросталеплавильного цеха № 1.

Началось возведение первых цехов завода: механического электроремонтного, ремонтно-строительного, фасонно-литейного, ремонтно-котельного и других. Постановлением СНК СССР Бакальский металлургический завод переименовали в Челябинский металлургичекий завод (ЧМЗ). Работа кипела на всех участках. И вот настал волнующий момент. Первый электросталеплавильный цех, введённый в эксплуатацию в рекордные сроки, готов был выдать первый металл.

Завод продолжал строиться, вступали в эксплуатацию новые цехи. Металл с маркой

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

15010062.2011.410.01.00. ПЗ

«ЧМЗ» начал работать на оборону страны. К концу войны на заводе действовали коксохимический цех с двумя батареями, доменный с двумя печами, ЭСПЦ-1 с пятью печами, прокатный цех с двумя станами (800, 350), ТЭЦ с тремя котлами и одним турбогенератором и ряд обслуживающих цехов: железнодорожный, механический и другие. К концу войны в каждом третьем советском танке и боевом самолёте была челябинская сталь. За прошедшие полвека металлургический завод вырос в крупнейшее предприятие по производству качественных сталей и сплавов с полным металлургическим циклом.

Челябинский металлургический комбинат поставляет свою продукцию предприятиям наиболее ответственных отраслей машиностроения и промышленного строительства, экспортирует в зарубежные страны.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

15010062.2011.410.01.00. ПЗ

1. Характеристика завода, его сырьевой и энергетической базы

В настоящее время Челябинский металлургический комбинат является одним из крупнейших производителей качественной стали в России.

Комбинат имеет полный металлургический цикл. Он специализируется на выпуске специальных сталей и сплавов. В составе предприятия около ста подразделений – коксохимическое, агломерационное, доменное, сталеплавильное производства, спецэлектрометаллургия, прокатное производство и мощный комплекс вспомогательных цехов. Производственные мощности позволяют производить в год, млн. тонн: кокса – до 2,5; чугуна – до 3,0; стали – до 4,0; проката – до 3,5. Кроме того, выпускаются химические продукты, огнеупоры и др.

За годы существования комбината освоена технология производства свыше тысячи марок сталей и сплавов и более четырёхсот профилеразмеров проката. Комбинат среди немногих предприятий страны получил право присваивать собственную марку – ЧС (челябинская сталь). И таких марок сталей создано на комбинате более 130.

На территории комбината, равной примерно 50 км2, находится большое количество цехов различного направления и назначения. Основные из них это аглофабрика, коксохимическое производство, доменный цех, кислородно-конвертерный цех (ККЦ), ЭСПЦ-2, ЭСПЦ-3, ЭСПЦ-6, листопрокатные цеха №1 и №2, прокатные цеха №1 и №3. Так же наряду с основными цехами и производствами имеется и ряд вспомогательных, это, например, такие как кузнечно-прессовый цех, термический цех, шлакоперерабатывающий цех, и др.

  - Сырьевая база комбината

Для производства чёрных и цветных металлов используют различные сырые материалы, являющиеся полезными ископаемыми или специально приготовленные материалы, а также отходы металлургического производства.

К сырым материалам металлургического производства, прежде всего, относят руды, топливо и флюсы.

Железорудное сырье. Основными поставщиками ЧМК руды, окатышей, агломерата являются Качканарский железорудный район, Бакальский ГОК, Златоустовский ГОК, Лебединский и Михайловский ГОК.

Основной базой комбината являются месторождения руды, находящиеся в области и прилегающих районах Казахстана. Комбинат получает около 40% всего рудного сырья с Бакальского рудоуправления - аглошихта, сырой сидерит, концентрат обожженного сидерита. Применяют аглошихты Златоустовского рудоуправления, окатыши Соколовско-

Сарбайского и Лебединского горно-обогатительных комбинатов. Истощение

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

15010062.2011.410.01.00. ПЗ

магнитогорского месторождения магнетитов и бакальских бурых железняков привело к тому, что приходится завозить значительную часть железной руды с КМА и из Карелии. Используются отходы собственного производства: колошниковая пыль, окалина, шламы от газоочисток.

Угли коксующиеся. Твёрдое топливо - кокс получают из измельчённых и обогащенных коксующихся каменных углей, получаемых из Кузнецкого, Донецкого, Копейского угольных бассейнов. Поставляются из шахт и обогатительных комбинатов Кузбасса, а также Экибастузкого и Карагандинского бассейнов Казахстана.

Топливо. Основным видом топлива для доменных печей является кокс, получаемый на коксохимическом производстве комбината. Природный газ получается по магистральному трубопроводу с Западной Сибири и Средней Азии. Мазут поставляется Челябинской нефтебазой. Также используется собственный доменный и коксовый газы.

Шлакообразующие материалы. При производстве чугуна, агломерата, стали, извести используется известняк Тургоякского и Агаповского месторождений. Плавиковый шпат поступает с Калагуйского рудника Читинской области, с Суранского месторождения, с месторождения «Солнечное» Карагандинской области, а также из Китая, Монголии, Таиланда.

Электроды. Для производства стали в электропечах используются электроды Японии, США, а также Челябинского электродного завода.

Металлолом. Одним из основных материалов для металлургического производства является металлический лом. Примерно треть всего количества лома составляет брак, литейные отходы, обрезь слитков, отходы при прокатке, ковки, а также стружка от обдирки слитков, т.е. собственные отходы. Остальная часть складывается из отходов, возвращаемых заводами — потребителями, и лома собранного отделениями «Вторчермета», «Углемета», машиностроительных и металлургических заводов.

Огнеупоры и огнеупорные массы. С Алексеевского месторождения поступает доломит для производства смол о доломитовых огнеупоров. Магнезитовые и хромомагнезитовые порошки и огнеупоры различных марок поступают с Саткинского комбината «Магнезит». Формовочные пески добывают из Кичигинского карьера. Динасовые огнеупоры поступают с Первоуральского динасового завода. Также огнеупоры поступают с Нижне-Тагильского огнеупорного завода и других заводов огнеупорной промышленности.

Ферросплавы, раскислители и легирующие. При металлургическом производстве для

раскисления стали и её легирования применяют раскислители и легирующие элементы в чистом виде или в виде сплавов с железом. Комбинат является крупным потребителем

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

15010062.2011.410.01.00. ПЗ

ферросплавов, раскислителей и легирующих. Основной частью сырьевой базы для производства стали по ферросплавам является ЧЭМК, также Серовский, Кузнецкий, Никопольский, Ключевской ферросплавные заводы. Ферромолибден поставляется из Китая, феррогитан - с Березниковского комбината, феррованадий — с Чусовского металлургического завода. Алюминий для металлургических процессов используют в виде проволоки, порошка, крупки и стружки. Поставщиками алюминия являются Краснотуринский, Каменск-Уральский алюминиевые заводы. Никель, применяемый для легирования, получают от Норильского, Уфалейского горно-металлургического комбинатов и Мончегорского завода «Североникель».

Энерговодо- и газоснабжение. Природный газ на комбинат поступает с Бухерского и Тюменского месторождения через Челябинскую ГРС. Кислород, азот, аргон, водород, сжатый воздух производят на комбинате. Техническая вода поступает с пруда-осветителя на Баландинском выпуске комбината, а питьевая вода — с Сугоякского месторождения подземных вод.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

15010062.2011.410.01.00. ПЗ

2.06щая схема производства на заводе и сортамент производимого металла.

Рассмотрим кратко цеха и производства, которые непосредственно участвуют в технологической цепочке производства стали (руда-чугун-сталь-прокат), принятой на Челябинском металлургическом комбинате, то есть коксохимическое производство, аглофабрику, доменный цех, сталеплавильное производство (ЭСПЦ и ККЦ), прокатное производство.

Коксохимическое производство. Коксохимическое производство состоит из следующих цехов и участков: углеподготовительный; коксовые цехи №1 и №2; цехи улавливания № 1 и №2; смолоперегонный; пеко коксовый; цех ремонта коксохимического оборудования; электроремонтный участок; участок тепловодоснабжения; коксохимическая лаборатория.

Кокс получают сухой перегонкой каменных углей. Предварительно уголь дробят, обогащают для снижения зольности и усредняют. Для коксования используют смесь углей, взятую в определённом соотношении. Качество кокса в значительной степени определяется качеством углей.

Коксохимпроизводство - это завод внутри комбината. В его состав входит более 10 цехов и подразделений. Основной продукт - металлургический кокс, которым комбинат обеспечивается полностью для аглодоменного и сталеплавильного производства. Кокс характеризуется высоким уровнем качества. Попутный продукт - коксовый газ, из которого в процессе его переработки в цехах КХП вырабатывается 24 вида химической продукции: бензол, толуол, смолы, нафталин, сульфат аммония и многие другие продукты.

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

15010062.2011.410.01.00. ПЗ

3. Характеристика цеха ЭСПЦ-2.

- Цех предназначен для выплавки шарикоподшипниковых, высококачественных углеродистых, легированных, конструкционных, инструментальных, свинецсодержащих повышенной обрабатываемости резанием, коррозионно-стойких и других сталей ответственного назначения.

Основное технологическое оборудование - электропечь ДСП-100И7, агрегат АКП фирмы "Фукссистемотехник", порциальный вакууматор ВП-130 фирмы "Вакметалл", Германия.

В цехе действует технология, предусматривающая выплавку стали в две стадии:

1.Получения жидкого полупродукта в печи ДСП-100И7, методами полного окисления или переплава отходов;

2.Выполнение операции по десульфурации, рафинированию, доводки по химическому составу и температуре в агрегате АКП с применением в случаях, предусмотренных технологией, вакуумной обработке стали в вакууматоре.

В соответствии с утвержденным проектным заданием в ЭСПЦ-2 предусматривается дупликс-процесс (конвертер-электропечь).

Основные размеры зданий цеха:

1.Гпавный корпус

- шихтовый пролет - 30х463 м;

- печной пролет - 24х463 м;

- разливочный пролет - 24х499 м.

2.Отделение сыпучих материалов  - 24х60 м.

3.Мех.мастерская

- 1 пролет - 12х36 м;

- 2 пролет - 8,5х26,5 м.

3. Энергетическое оборудование ЭСПЦ-2 Снабжение электроэнергией:

Электроснабжение цеха осуществляется с открытого распределительного устройства ТЭЦ и главной понизительной подстанции № 7.

Снабжение технической водой:

Техническое водоснабжение предусматривается от оборотного цикла водоснабжения доменного цеха.

Снабжение питьевой водой:

Обеспечение цеха питьевой водой осуществляется с Сугоякского водопровода через водопровод Ø219мм.

Снабжение сжатым воздухом:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

15010062.2011.410.01.00. ПЗ

Сжатый воздух подается по действующим трубопроводам в цех от компрессорных станций 2,4 и 5 и цеха компрессии воздуха.

Снабжение природным газом:

Все потребители природного газа обеспечиваются им от внутрикомбинатских сетей, подключенных к магистральному газопроводу Ø570 мм.

Снабжение аргоном:

Обеспечивается аргоном чистотой 99,99% производится от существующих блоков разделения воздуха КАР-30 №1,2.

Снабжение кислородом:

Снабжение кислородом осуществляется от блоков разделения воздуха БР-2М №1,2 по кислородопроводу Ø426 мм.

Хозбытовая канализация:

Предназначена для отвода бытовых вод от пунктов общественного питания и административно-бытовых помещений и выполнена из труб Ø150 и Ø200.

Промливневая канализация предназначена для отвода атмосферных осадков с кровли производственных зданий и прилегающих к ним территорий и выполнена из труб Ø200-500 мм.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

15010062.2011.410.01.00. ПЗ

4. Основное технологическое оборудование цеха ЭСПЦ-2.

Оборудование печного пролета:

1)ДСП-100И7 (емкость 100 тонн);

2)Вакууматор ВП-130 фирмы "Вакметалл" (производительность 90 кг/ч, габаритные размеры 32000x20000x19500мм, диаметр всасывающего патрубка - 1370мм);

3)Закалочные краны Q—125/30т;

4)Закалочные краны Q—125/30т;

5)Эллельферадля ремонта кранов Q=3t,10т;

5)Кран-балки Q=3 Дт;

6)Печь для сушки ферросплавов (площадь пода-21 м, количество мульд загружаемых в камеру сушильной печи-8);

7)Тележки для уборки шлака Q=51t;

8)Машины заправочные, ленточные (емкость бункера-2,64м );

9)Бадьи загрузочные (ежостъ-95т, вес корзины с поддоном-28,7т);

10)Молот ковочный (вес падающей части-250кгс);

11)Подстанция для агрегата АКОС (напряжение-6/0,4кВ, с двумя трансформаторами ТМЗ-1000/6);

12)Шлаковые чаши V=11м3;

13)Машина скачивания шлака предназначена для скачивания шлака из сталеразливочных ковшей КС-130 в шлаковую чашу V— 11 м3, перед заливкой стали в АКОС.

Оборудование шихтового пролета:

1)Мульдомагнитные краны Q=30/15t;

2)Площадки для установки 14м3 контейнеров;

3)Урейфера V=1-1,5м3;

4)Тележки для передачи шихты в печной пролет Q=125t;

5)Весы стационарные тензометрические, платформенного типа Q=150t;

7)Мульдовые тензометрические весы Q=20t для взвешивания мульд с ферросплавами;

8)Мульдовые весы Q=5т;

9)Мульды V=0,6m3;

10)Конгейнфы для углеродистого лома V= 14,2м;

11)Лотки Q=20т;

12)Переносные бункера У=10м для сыпучих материалов; полумульды под магнезит;

13)Эл.тельфер Q=3t для ремонта кранов;

14)Кран-балки Q=3,2t;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

15010062.2011.410.01.00. ПЗ

15)Цеховые подстанции на напряжение 6/0,4кв, укомплектованные трансформаторами МТЗ-1000/6, ТАМ-1000/10, ТМ-1000/6.

Оборудование разливочного пролета:

1)Агрегат печь-ковш (АКОС) фирмы "Фукссистемотехник" Германия (мощность трансформатора-32000кВа, число фаз-3, емкость ковша~130т, диаметр электрода - 400мм);

2)Разливочные площадки (для разливки стали);

3)Разливочные краны Q=180/63/20г,сталеразливочные ковши КС-130,емкостью 130т; шлаковые чаши V=11 м3;

4)Шлаковые тележки;

5)Эл.теяльфера Q=3t,5t,10т;

6)Яма для ремонта ковшей;

7)Машина "Унидакс" для ломки футеровки ковшей;

8)Стенд для обработки ковшей;

9)Установка высокотемпературного нагрева футеровки ковшей;

10)Стенд для шлаковых чаш;

11)Траверса для переноски шлаковых чаш;

12)Кран-балка	для ремонта крана;

13)Растворомешалка	V=0,25 м3;

14)Цеховые	подстанции на напряжение 6/0,4квт укомплектованные трансформаторами МТЗ-1000/6,ТАМ-1000/10, ТАМ-1000/6.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

15010062.2011.410.01.00. ПЗ

5. Назначение выплавляемого сплава. Основание способа производства.

Сталь 40ХНМА используется для производства таких изделий как: коленчатые валы, клапаны, шатуны, крышки шатунов, ответственные болты, шестерни, кулачковые муфты, диски и другие тяжелонагруженные детали.Валки для холодной прокатки металлов.

Химический состав выплавляемой стали:

| C | Si | Mn | Ni | S, до | P, до | Cr | Mo | Cu, до |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 0,5-0,8 | 1,25-1,65 | 0,025 | 0,025 | 0,6-0,9 | 0,15-0,25 | 0,3 |

Температуры критических точек:

Ac1=730, Ac3(Acm)=820, Ar3(Arcm)=550,  Ar1=380, Mn=320.

Механические свойства стали при Т=200С:

| Сортамент | Размер, мм | sв, МПа | sT, МПа | d5,% | y,% | KCU, кДж /м2 | Термообр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пруток | Ж 25 | 1080 | 930 | 12 | 50 | 780 | Закалка и отпуск |

Физические свойства стали:

| T, Град | E 10-5, МПа | a 106, 1/Град | l, Вт/(м·град) | r, кг/м3 | C, Дж/(кг·град) | R 109, Ом·м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 2.15 |  | 39 | 7850 |  | 331 |
| 100 | 2.11 | 11.6 | 38 |  | 490 |  |
| 200 | 2.01 | 12.1 | 37 |  | 506 |  |
| 300 | 1.90 | 12.7 | 37 |  | 522 |  |
| 400 | 1.77 | 13.2 | 35 |  | 536 |  |
| 500 | 1.73 | 13.6 | 33 |  | 565 |  |
| 600 |  | 13.9 | 31 |  |  |  |
| 700 |  |  | 29 |  |  |  |
| 800 |  |  | 27 |  |  |  |

Технологические свойства стали:

Свариваемость: трудносвариваемая.

Флокиночувствителбность: чувствительна.

Склонность к отпускной хрупкости: не склонна.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

15010062.2011.410.01.00. ПЗ

6. Технологическая схема и технология производства стали 40ХНМА

6.1. Технологическая схема производства

Грузопотоки ЭСПЦ связаны с обеспечением приёма лома и загрузки его в печь; подачи и загрузки сыпучих шлакообразующих материалов, ферросплавов в печь; уборки шлака, разливки стали и транспортировки её на установку ковш-печь. После чего сталь разливается на МНЛЗ

Бадью с ломом на скраповозе подают в печной пролёт, снимают с тележки завалочным краном и устанавливают над печью с предварительно отведённым сводом. Саморазгружающаяся бадья раскрывается, и лом загружается в печь.

Шлакообразующие материалы и ферросплавы подаются к печи с помощью специализированного тракта подачи. Он включает группу расходных бункеров, в которых хранят оперативный запас материалов; систему доставки в них материалов; систему механизмов для выдачи материалов из бункеров, их дозирования и загрузки в печь.

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

Основные требования к ковшу-печи: контроль атмосферы над ванной (она должна быть нейтральной или слегка восстановительной); регулируемый нагрев металла без сильного износа футеровки и отрицательного влияния на состав металла (например, науглероживания); интенсивное перемешивание ванны без загрязнений металла атмосферой (вторичного окисления, азотирования).

Как правило длительность обработки стали на установке «ковш-печь» равна длительности плавки стали и её непрерывной разливке. Например, для 100 – т высокомощной дуговой электропечи этот цикл равен: плавка 40 мин – внепечная обработка 40 мин – непрерывная разливка 40 мин (40 – 40 – 40 мин). Ни один агрегат не может выбиться из этого цикла.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

15010062.2011.410.01.00. ПЗ

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

Рис.6.3. Схема установки ковш-печь

1-Токопроводящие электрододержатели; 2-графитиронанные электроды;  3-тракт подачи сыпучих материалов; 4-водоохлаждаемый свод; 5-инертная атмосфера;6-электрическая дуга; 7-рафинированный шлак; 8-перемешивание газом; 9-жидкий металл; 10-пористая продувочная пробка; 11-сталевоз; 12-газохоб; 13-рабочее окно; 14-вдувание порошка кокса; 15-вдувание порошка извести; 16-ввод проволоки.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

15010062.2011.410.01.00. ПЗ

7. Расчёт плавильного агрегата

7.1. Расчёт геометрии

С учетом современной технологии, предусматривающей работу дуговой печи с завалкой большей части металлической шихты и подвалкой оставшейся части лома после проплавления основной части шихты, необходимый для размещения шихты объем рабочего пространства печи уменьшается, соответственно снижаются тепловые потери и увеличивается производительность печи в целом. Исходя из этого, расчет начнем с определения максимальной массы металла в печи Мм:

Mм = (l+k)∙M,

где М - масса сливаемого металла за плавку, т; k - коэффициент избытка металла, оставляемого в печи после слива, т.е. «болото» (k = 0,15...0,25).

1102.2010.412.00 ПЗ

35

Изм  Лист      № докум         Подп.     Дата

Из анализа геометрических размеров действующих печей выведен стехио- метрический коэффициент (А = 0,35...0,40), связывающий максимальную массу металла в печи (Мм, т ) с диаметром рабочего пространства (D, м) на уровне панелей (рис. 7.1.),

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

15010062.2011.410.01.00. ПЗ

Рис. 7.1. Геометрическая схема дуговой сталеплавильной печи: D — диаметр рабочего пространства, Dсв — диаметр свода печи, D1 — диаметр ванны по верхнему краю футеровки, d1 - диаметр верхнего основания конической части ванны, d2 - диаметр нижнего основания конической части ванны, Н — высота рабочего пространства печи, h — высота ванны, h1 — высота конической части ванны, h2 — высота сферической части ванны,∆hф — запас конической части ванны, hф — высота цилиндрической части футеровки, hп — высота водоохлаждаемых панелей, hсв- высота подъема свода печи, dрэ — диаметр распада электродов, dэ— диаметр электрода.

1)Анализ геометрических параметров плавильного пространства действующих дуговых печей указывает на зависимость диаметра свободного пространства на уровне панелей(D,м) от максимальной массы жидкого металла в печи (вместимости печи М, Т).

1102.2010.412.00 ПЗ

36

Изм  Лист      № докум         Подп.     Дата

М = А∙D3,т

D=,

D = = 6,46, м.

2) Высота рабочего пространства печи

H= m• D, м,

где m= 0,5…0,7    H= 6,46• 0,7 = 4,522 м.

3) Максимальный объём жидкого металла в печи

Vм =М/ρж , м3.

где  ρж = 6,8…7,4 т/м3 -плотность жидкого металла

VМ = 100/7,1= 14,084, м3.

4) Объём шлака

Vш =b∙М/ρж , м3,

где b=0,05…0,1- коэффициент, учитывающий долю шлака от массы металл,

20

ρж =2,8…3,2 т/м3-плотность жидкого шлака,

Vш =0,1∙100/ 3=3,33, м3,

5) Объём ванны печи

Vв = С∙(Vм + Vш), м3,

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

15010062.2011.410.01.00. ПЗ

где С=1,1…1,15- коэффициент запаса, учитывающий резерв объёма, необходимый для кипения и перемешивания металла

Vв= 1,1∙(14,084 +3,33) =19,155 , м3.

6) Типичной формой круглой ванны является сфероконическая с углом откоса, равным 45 градусов. При этом глубина ванны (h, м) зависит от вместимости печи.

1102.2010.412.00 ПЗ

37

Изм  Лист      № докум         Подп.     Дата

M=100, т.

Примем глубину ванны h=1,2
7) Геометрически объём ванны V’в = Vк + Vс , м3,

где Vк  и Vс  -объём конической и сферической частей соответственно, м3.

8) Объём конической части

Vк = π∙(h1 + ∆h)∙ , м3,

где h1 = 0,8∙h- высота конической части, м,

h1 = 0,8∙ 1,2 = 0,96, м;

∆h=0,1…0,2 м- запас конической части; принимаем ∆h=0,15, м;

d1 = D1-2∙ ∆h, м- диаметр верхнего основания конуса;

D1 =D-2∙ hф, м- диаметр по верхнему краю футеровки выше откосов;

hф = 0,25…0,35 м –запас футеровки; принимаем  hф = 0,3, м;

D1 = 6,46-2∙0,3 = 5,86 м;

d1 =  5,86-2∙0,15= 5,56 м;

d2 =  d1 -2∙ h1 = 5,56 - 2∙0,96 = 3,64, м- диаметр нижнего основания конуса;

.

9) Объём сферической части

где h2 = 0,2∙h – высота сферической части, м;

h2 = 0,2∙1,2 = 0,24, м Vв = С∙(Vм + Vш ), м3,

.

10) Геометрический объём ванны

V’в = 18,705+1,255 =19,96, м3.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

15010062.2011.410.01.00. ПЗ

11) Проверка   Δb=(VB'−VB)VB⋅100,%;

,

(∆b не должна превышать ±5%).

12) Высота водоохлаждаемых панелей

hп = H-(h+∆h+ hф ), м,

hп = 4,522 -(1,2+0,15+ 0,3 )=2,872, м.

13) Объём свободного пространства между верхним и нижнем уровне панелей

.

14) Объём между уровнем откосов и нижним уровнем панелей.

.

15) Полный объём рабочего пространства печи

Vр.п.  = Vв + Vф + Vп =19,155+9,82+94,08 = 123,055 м3.

16) Правильность расчёта определяется сравнением объёма рабочего пространства печи (Vр.п. ) с объёмом загружаемых в печь шихтовых материалов, основную часть которых составляет объём металлического лома (Vл)

Vл =  , м3,

где  1,1- коэффициент, учитывающий расход металлошихты, т/т стали;

22

Изм  Лист      № докум         Подп.     Дата

л = 0,7..1,2 т/м3 ,

17) Загрузка металлошихты осуществляется в два приёма. При этом наибольшим является объём первой завалки (V’л ,м3).

V’л =k1 ∙Vл, м3,

Где  k1 = 0,6…0,7- доля первой завалки

V’л =0,7∙ 157,143 =110 , м3.

18) Проверка  Δр.п.=Vр.п.−Vл'k2Vр.п.⋅100, %;

где K2 =0,85…0,95- коэффициент заполнения печи

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

15010062.2011.410.01.00. ПЗ

.

(∆р.п. не должна превышать±5%).

19) Для определения размеров футерованного свода – диаметра (Dсв) и выпуклости (hсв)- необходимого рассчитать диаметр электрода (dэ), зависящий от установленной мощности трансформатора печи (S, Вт).

Диаметр электрода

где i=(20…40)∙104 А/м2 -плотность тока электрода;

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

15010062.2011.410.01.00. ПЗ

8. Расчёт шихты для производства сплава и химического состава продуктов плавки

химический состав металлической части шихты, масс.

| материал | C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Mo | Cu | Fe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30ХНМА | 0,34 | 0,17 | 0,3 | 1,25 | 0,03 | 0,03 | 0,6 | 0,2 | 0,3 | 96,87 |
| Чугун | 4 | 0,6 | 0,5 | 0 | 0,02 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 94,73 |

МАТЕРИАЛЬНЫЙ БАЛАНС ПЛАВКИ СТАЛИ 
В ДУГОВЫХ СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫХ ПЕЧАХ

Рассмотрим технологию выплавки стали 40ХНМА в дуговой печи с последующей обработкой в ковше-печи. Доводка стали в ковше-печи освобождает от необходимости жестко контролировать содержание серы в металле по ходу плавки в ДСП.

Исходными данными для расчетов являются требования к данной марке стали. Состав стали 40ХНМА согласно ГОСТ 4543-71 приведен в табл. 1.

Таблица 1

Химический состав легированной конструкционной стали 40ХНМА, масс. %

| C | Si | Mn | Ni | S, до | P, до | Cr | Mo | Cu, до |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 0,5-0,8 | 1,25-1,65 | 0,025 | 0,025 | 0,6-0,9 | 0,15-0,25 | 0,3 |

Расчет ведем на 100 кг металлошихты. Среднее содержание хрома в шихте для марки стали 40ХНМА не должно превышать 1%. В противном случае образующиеся соединения оксидов хрома сильно понижают жидкотекучесть шлака, что затруднит ведение плавки.

В качестве шихты используем отходы стали 30ХНМА, имеющиеся в цехе, а также передельный чугун. При этом учитываем необходимость наличия избыточного количества углерода для его последующего окисления. Исходя из этого, зададим в шихту 70 кг отходов стали 30ХНМА и 30 кг чугуна. Данные о фактическом химическом составе используемых материалов приведены в табл. 2.

Таблица2.Химический состав металлической части шихты, масс. % .

| Материал | C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Mo | Cu | Fe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30ХНМА | 0,34 | 0,17 | 0,3 | 1,25 | 0,03 | 0,03 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 96,87 |
| Чугун | 4 | 0,6 | 0,5 | 0 | 0,02 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 94,73 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

15010062.2011.410.01.00. ПЗ

С учетом массы компонентов и их химического состава определим массу элементов, вносимых каждым компонентом шихты, и представим результаты также в виде табл. 3.

| Компоненты шихты | C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Mo | Cu | Fe | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отходы 30ХНМА | 0,24 | 0,119 | 0,21 | 0,875 | 0,021 | 0,021 | 0,42 | 0,21 | 0,21 | 67,8 | 70 |
| Чугун | 1,2 | 0,18 | 0,15 | 0 | 0,006 | 0,045 | 0 | 0 | 0 | 28,42 | 30 |
| Всего | 1,44 | 0,299 | 0,36 | 0,875 | 0,027 | 0,066 | 0,42 | 0,21 | 0,21 | 96,22 | 100 |

Таблица 3

Масса элементов, вносимых шихтовыми материалами, кг

Кроме металлической части шихты, в завалку сверху добавляют известь. В качестве примера используем известь, состав которой приведен ниже. Для наведения шлака в завалку на 1 т металлошихты обычно дают 15.. .30 кг извести.

Таблица 4

Химический состав извести, %.

| Материал | CaO | SiO2 | MgO | Al2O3 | Fe2O3 | П.п.п. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Известь | 88 | 1,3 | 2 | 0,8 | 1,2 | 6,7 |

Период плавления

В период плавления происходит расплавление металлошихты, сопровождающееся окислением химических элементов, которые в виде оксидов переходят в шлак. Помимо продуктов окисления шлак периода плавления образуется из вносимой в завалку извести, железной руды (если ее давали в завалку) и материала футеровки печи, попадающего в шлак в результате разрушения футерованной части печи.

Продукты окисления компонентов металлического расплава вносят в шлак следующее количество оксидов.

Кремний. К окончанию периода весь кремний окисляется до Si02. Количество окислившегося кремния 0,299∙1 = 0,299 кг. На окисление этого количества кремния потребуется 0,299 ∙32/28 = 0,342 кг кислорода. При этом в шлак будет внесено 0,299∙6 0/28 = 0,64 кг Si02.

Марганец. Примем, что в период плавления до МnО окислится 35 % от вносимого шихтой марганца, т.е. 0,36∙0,35 = 0,126 кг. На его окисление потребуется 0,126∙ 16/55 = 0,0576 кг кислорода. При этом в шлак будет внесено 0,126∙71/55 = 0,163 кг МnО.

Хром. При современной технологии плавки хром окисляется незначительно. Учитывая относительно невысокое содержание хрома в шихте примем, что в период плавления до Cr2O3 окислится около 5% от вносимого шихтой хрома, т.е. 0,420∙0,05 =

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

15010062.2011.410.01.00. ПЗ

0,021 кг. На его окисление потребуется 0,021∙ 48/104 = 0,009 кг кислорода. При этом в шлак будет внесено 0,021∙ 152/104 = 0,03 кг Сr203.

Железо. Примем, что в период плавления окислится 0,4% от вносимого шихтой железа, т.е. 96,22∙0,004 = 0,385 кг. Из них половина окислившегося железа уносится с пылью в виде Fe2O3.  На окисление этого количества железа потребуется 0,385∙0.5∙48/112 = 0,0825 кг кислорода. При этом образуется 0,385∙0,5∙112/160 = 0,135 кг. Fe203. В шлак будет внесено 0,385∙0,5∙72/56 = 0,247 кг FeO.  На его образование требуется    0,385∙0,5∙16/56 = 0,055 кг кислорода.

Фосфор. Примем, что в период плавления в шлак из металла переходит 30% фосфора в виде Р2O5. Окислится 0,066∙0,3 = 0,0198 кг фосфора, на что потребуется 0,0198∙80/62 =0,025 кг кислорода. При этом в шлак будет внесено 0,0198∙142/62 = 0,045 кг Р205.

Принимаем, что в период плавления углерод не окисляется, сера из металла не удаляется.

Учтем, что в завалку вместе с металлошихтой вводили известь в количестве около 2% от массы завалки или 2 кг на 100 кг шихты. С учетом получения необходимой основности скорректируем это значение до 1,7 кг.

С известию вносится в шлак, кг:

СаО    0,880∙1,7=1,496,           SiO2   0.013∙1,7=0,022,

MgO   0.020∙1,7 =0,34,        А12O3  0,008∙1,7=0,014,

Fe2O3  0,012∙1,7=0.020 или в пересчете на FeO    0,020∙112/160∙72/56 = 0,018.

Вследствие потерь при прокаливании из извести удалится в атмосферу 0,067∙1,7 =0,114 кг СO2.

Во время работы печи происходит износ футерованной части подины и свода, продукты износа в виде соответствующих оксидов переходят в шлак. Состав и 
количество оксидов, вносимых футеровкой, зависят от применяемых огнеупоров и качества кладки печи. При использовании периклазохромитовых огнеупоров в период плавления в шлак поступает до 5 кг/т стали периклазового порошка (используемого для подварки подины) в виде MgO и до 1,2....1,4 кг/т продуктов разрушения футеровки. Если печь имеет периклазоуглеродистую набивную подину, водоохлаждаемые стены и свод, то расход периклазоуглеродистых огнеупоров принимается около 3 кг/т (или 0,3 кг на 100 кг металлошихты).

Примем, что подина набивная, выполнена из периклазоуглеродистой массы. По результатам выполненных расчетов определяем состав и количество шлака в конце

периода плавления (табл.5). Отдельно составляем баланс металла за этот период (табл.6).

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

15010062.2011.410.01.00. ПЗ

Если по технологии плавки в печь присаживаются и другие добавки (железная руда, флюорит и т.п.), то их тоже необходимо учитывать в табл. 5.

При составлении баланса металла учтем, что в процессе плавки происходит науглероживание металла в результате износа графитированных электродов. Расход электродов на плавку в современных печах составляет 1,7...2,5 кг/т стали. Примем расход электродов 2 кг/т или 0,2 кг на 100 кг шихты и усвоение углерода ванной 75%. С учетом

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

Раскисление и легирование

Определим количество ферросплавов (см. табл. 10), которое необходимо присадить в металл для получения заданного состава стали. При этом, учитывая увеличение массы

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

15010062.2011.410.01.00. ПЗ

металла в процессе обработки, зададим содержание легирующих несколько выше среднего (см. табл. 9). Величину присадок определим по формуле

МФСПЛ =  Мж.Ст. • ([C])гот.ст - ([C])исх.ст) •100/[C]фспл• (100-Kуг)

где Мж.Ст. - масса жидкой стали, кг; [C]гот.ст [С]исх и [С]фспл - содержание легирующего элемента в готовой стали (среднее по данной марке стали), в ковше перед раскислением, и в ферросплаве соответственно, %; Kуг.- угар элемента при раскислении (легировании),%. При обработке в печи-ковше угар ниже, чем при легировании в ковше и в среднем составляет: для фосфора - 70%, алюминия и науглероживателя около 30%, для кремния — 15%, марганца, железа и хрома — 0%. Тогда количество присаживаемого ферромарганца

МФМн05=100∙(0,7-0,105) ∙100/85∙(100-0)=0,7 кг.

Он дополнительно внесет в расплав, с учетом угара:

Si: 0,7∙0,02∙0,85=0,012 кг; Fe: 0,7∙0,127 = 0,089 кг;

С: 0,7∙0,005∙0,7 = 0,0024 кг, Р: 0,7∙0,003∙0,3 = 0,00063 кг.

Аналогично расход феррохрома

МФХ100А=100∙(0,8-0,389) ∙100/68∙(100-0)=0,604 кг.

Он дополнительно внесет в расплав, с учетом угара

Si: 0,604∙0,008∙0,85=0,004 кг; Fe: 0,6040,3045 = 0,184 кг.

Расход алюминия без расчета принимается 0,7 кг/т или 0,07 кг на 100кг полупродукта. С ним в металл также поступит 0,07∙0,015∙0,85 = 0,001 кг кремния и 0,07∙0,015∙0,3=0,0003 кг фосфора. С учетом 30% угара в металл перейдет 0,048 кг алюминия.

Эти ферросплавы и алюминий попутно внесут в металл 0,012 + 0,001 = 0,013 кг кремния. С учетом этого количества кремния расход ферросилиция при усвоении кремния 85% составит

МФС75=100∙(0,25-0) ∙100/80∙(100-15)=0,368 кг.

Он внесёт в сталь0,368∙0,2 = 0,074 кг Fe.

Всего в сталь поступит 0,089 + 0,184 + 0,074 + 95,701= 96,048кг железа, из которых 95,701кг вносится полупродуктом.

Расход углеродистого порошка с учетом угара

МС=100∙(0,44-0,154)∙100/99,795∙(100-30)=0,41 кг.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

15010062.2011.410.01.00. ПЗ

Состав и количество шлака

Шлаковая смесь, загружаемая в ковш, состоит из извести и глинозема в соотношении 65:35. Расход смеси обычно составляет 20...30 кг/т или 2...3 кг на 100 кг полупродукта. Шлаковая смесь 2,5 кг. Внесет (см. табл. 4)

из извести:

СаО: 0,882,50,65 = 1,43 кг,

SiО2: 0,0132,50,65 = 0,021кг,

MgO: 0,022,50,65 = 0,033 кг,

Al2O3:0,0082,50,65 = 0,013кг,

Fe2О3: 0,0122,50,65 = 0,020 кг;

из глинозема:

А12O3: 0,9922,50,35 = 0,868 кг,

SiO2: 0,0012,50,35 = 0,001 кг.

Содержащимся в глиноземе Fe203 за малостью пренебрегаем.

В шлак переходит оксидов - продуктов раскисления в результате присадки ферросплавов:

в результате угара окислится кремния: 0,368 ∙0,80∙0,15 = 0,044 кг,

из остальных ферросплавов: 0,013∙0,15 = 0,002 кг.

Всего окислится кремния: 0,044+0,002=0,046кг. При этом образуется  0,046∙60/28=0,098кг Si02. Помимо кремния в шлак перейдет 0,07∙0,30∙102/54  = 0,040 кг А1203 в результате окисления алюминия.

При износе футеровки в зоне шлакового пояса 1,2 кг/т или 0,12 кг на 100 кг полупродукта в шлак перейдет:

MgO: 0,12∙0,87 = 0,104 кг,

СаО: 0,12∙0,1 = 0,012 кг,

Si02: 0,12∙0,03 = 0,004 кг.

Переходит в шлак из вдуваемого в металл углеродистого порошка

MgO: 0,41∙0,00032 = 0,000 кг,

СаО: 0,41∙0,00132 = 0,000 кг,

SiO2: 0,41∙0,00041=0,000 кг.

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

Электросталеплавильный цех. В печном пролете основную опасность представляют выделения вредных веществ от электропечи: тепловыделения; шум от электрических дуг; выбивание из печи газов, содержащих пыль, окись углерода, окислы азота и серы, цианиды, фториды, пары хрома, никеля, марганца; пылевыделения при ремонтах печи.

В печном пролете предусматривают естественную аэрацию, установку вентиляторов на рабочей площадке, отсос печных газов через отверстие в своде и иногда с помощью зонтов, устанавливаемых над печью. Отсос газов с помощью зонтов менее эффективен, чем через отверстие в своде. Количество вредных выбросов можно сократить, если при отсосе печных газов поддерживать под сводом давление, равное атмосферному; при этом исключается подсос воздуха в печь и в отводимых и выбивающихся газах будут отсутствовать окислы азота и цианиды.

Разливочный пролет характеризуется большим уровнем тепловыделений и сильной

загрязненностью атмосферы. Тепло – , пыле – и газовыделения имеют место при выпуске

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

15010062.2011.410.01.00. ПЗ

стали и шлака из печи и при разливке стали (от ковша и с поверхности жидкого разливаемого металла). Много пыли выделяется при ремонтах ковшей и печи.

Источниками тепловыделений являются подготавливаемые к плавке сталеразливочные ковши, шлаковые ковши. Тепло и окислы железа выделяются от имеющейся в электросталеплавильном цехе установки для продувки в ковше аргоном. При разогреве ковшей газовыми горелками в атмосферу поступают окись углерода и окислы азота. Выделяющиеся из ковша при выпуске стали газы содержат вредные пары марганца и некоторых других элементов.

9.2. Охрана окружающей среды.

При эксплуатации плавильных агрегатов в сталеплавильном цехе происходят пылегазовыделения, значительно загрязняющие окружающую среду. Основные средства и силы, направленные на защиту окружающей среды, связаны с защитой воздушного бассейна.

Защита воздушного бассейна осуществляется по следующим основным направлениям:

1. Защита от так называемых «организованных» видимых загрязнений и выбросов в виде отходящих (из агрегатов) газов и находящихся в их основе пыли, копоти, дыма через трубу или газоотсасывающие устройства.

2. Борьба с так называемыми «неорганизованными» загрязнениями, выделяемыми в атмосферу в процессе перевозки, перемещения, складирования сыпучих материалов и металлошихты, а также в процессе транспортировки и перелива жидких стали, шлака.

3. Борьба с невидимыми загрязнениями токсического характера (которые иногда оказываются более вредными, чем видимые).

Защита воздушного бассейна от выбросов сопровождается улавливанием и последующей утилизацией этих выбросов.

Воздействие на металлургическую ванну струй кислорода сопровождается обильным выделением плавильной пыли. Пыль эта, состоящая в основном из оксидов железа, имеет бурый цвет, поэтому выделяющиеся при продувке ванны кислородом образования обычно называют «бурым дымом».

Пылегазовые выбросы и экология

В электросталеплавильном цехе основными источниками загрязнения атмосферы и окружающей среды являются высокотемпературные пылегазовыделения, связанные с работой печи; высокотемпературные пылегазовыделения на установках внепечной

обработки, от установок сушки сталеразливочных ковшей; выделения пыли в системах

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

15010062.2011.410.01.00. ПЗ

доставки и загрузки сыпучих материалов и ферросплавов, при заправке и ремонтах печи, ремонте и подготовке ковшей; пылевыделения при разливке стали.

Источником максимального количества пылегазовых выбросов является работающая печь; большую часть технологических пылегазовыделений из печи отводят через четвертое отверстие в своде, направляя в газоочистку. С учетом этого можно выделить следующие загрязняющие атмосферу цеха и окружающую среду разновидности пылегазовыделений при работе печи: технологические высокотемпературные пылегазовыделения из печи, которые подразделяются на организованные (отводимые через отверстия в своде печи) и неорганизованные (выделяющиеся через неплотности рабочего пространства печи); неорганизованные высокотемпературные пылегазовыделения при загрузке печи, сливе металла и шлака из печи.

Пылегазовыделения из печи. Количество образующихся в печи газов и удельное количество газов, выходящих из печи, зависят от вместимости печи, состава шихты, марки выплавляемой стали, скорости обезуглероживания, величины подсоса воздуха в рабочее пространство печи и, кроме того, заметно изменяется по ходу плавки, при этом удельное количество выходящих из печи газов находится в пределах от 2,1 до 8-10 м3/(т-мин). В современных 140-т печах количество технологических газов на выходе из патрубка свода составляет 17 – 45 тыс. м3/ч. Максимальное количество газов выделяется в период плавления и при продувке ванны кислородом.

Температура отводимых из печи газов изменяется в широких пределах: от 800 до 1350 – 1600 0С. Газы содержат в разные периоды плавки от 4 до 68% СО, до 30% СО2, до 21% О2 и 30 – 79% N2; кроме того, газы содержат оксиды азота и серы, цианиды и фториды. В связи с наличием в газе СО он является взрывоопасным, поэтому перед газоочисткой оксид углерода в отводимых из печи газах дожигают. Содержание пыли в отводимых из печи газах изменяется в широких пределах – от 5 до до 30 г/м3, а во время продувки кислородом достигают 60 г/м3 и более. Удельные выбросы пыли при работе с продувкой кислородом достигают 16 – 23 кг/т.

Установка газоочистки. Для предотвращения загрязнения атмосферы цеха и окружающей среды применяется система улавливания пыли, отвода и очистки газов, выделяющихся из печи при плавке, при загрузке в печь шихты, при выпуске стали и шлака. Для снижения воздействия технологических выбросов на город высота трубы для отходящих газов увеличена до 90 м.

В электросталеплавильном цехе образующиеся в печи газы за счет тяги, создаваемой

дымососом 9 (рис. 10), через отверстие в своде поступают в закрепленный на своде 1 печи футерованный коленообразный патрубок 2 и из него в стационарный футерованный

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

15010062.2011.410.01.00. ПЗ

газоход (камеру дожигания) 5. Между сводовым патрубком 2 и камерой дожигания 5 имеется зазор 3, позволяющий отворачивать свод с патрубком 2 от печи, регулировать количество отсасываемых из печи газов и подсасывать в камеру 5 воздух, обеспечивающий дожигание оксида углерода отводимых газов; величину зазора можно изменять передвижением накатной (подвижной) муфты 4. Подачу воздуха для дожигания регулируют с помощью регулирующего дросселя 5а. Из камеры дожигания газы попадают в охладитель 6; который может представлять собой камеру, куда для охлаждения газов подают воздух через клапан 6а. После охлаждения отводимые газы по подземному каналу 7 через регулирующий дроссель 8 подаются дымососом 9 в газоочистку 10. Газоочистка может представлять собой батарею круглых нерегулируемых труб диаметром 100 – 150 мм с центральным форсуночным орошением или же одну – две прямоугольные регулируемые трубы. В трубах пыль поглощается каплями воды, наиболее крупные из них осаждаются в шламоуловителе 11, а остальные отделяются от газового потока в каплеуловителе 12. После прохождения каплеуловителя 12 газы выбрасываются в атмосферу через трубу 13. Высота трубы 90 м. За счет подсасываемого воздуха количество газов перед газоочисткой на 140-т печь достигает 330 – 360 тыс. м3/ч и более.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

15010062.2011.410.01.00. ПЗ

Заключение

В результате проведенной выпускной работы была изучена технология выплавки стали 40ХНМА в сталеплавильной печи с последующей обработкой в ковше-печи, а также был произведен расчёт геометрии печи и тепловой расчёт футеровки.

Также в выпускной работе приведены характеристика завода, его сырьевая и энергетическая база, общая схема производства, характеристика сталеплавильного цеха, назначение выплавляемого сплава, технологическая схема и технология производства сплава, а так же рассмотрено состояние экологии и БЖД на Челябинском Металлургическом Комбинате.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

15010062.2011.410.01.00. ПЗ

Библиографический список

- Афанасьев В.В Размеры и форма ванны круглой дуговой печи //Электрометаллургия.- 2005. -№1. -С.17-21.

- Егоров А.В. Расчёт мощности и параметров электропечей чёрной металлургии. – М.: Металлургия, 1990. -280с.

- Кудрин В.А. Теория и технология производства стали: Учебник для вузов.- М.: Мир, 2003. -529с.

- Поволоцкий  Д.Я., Кудрин В.А., Вишкарёв А.Ф. Внепечная обработка стали: Учебник для вузов. –М.: МИСИС, 1995. -592с.

- Рощин А.В., Поволоцкий В.П., Грибанов В.П.Производство стали. Решение практических задач: Учебное пособие. –М.: ЮУрГУ,  2006. -8с, 21-28с, 41-47с, 58-61с.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

15010062.2011.410.01.00. ПЗ

Приложение А

Назначение, химический состав и свойства сплава 40ХНМА

Сталь 40ХНМА используется для производства таких изделий как: коленчатые валы, клапаны, шатуны, крышки шатунов, ответственные болты, шестерни, кулачковые муфты, диски и другие тяжелонагруженные детали.Валки для холодной прокатки металлов.

Химический состав выплавляемой стали:

| C | Si | Mn | Ni | S, до | P, до | Cr | Mo | Cu, до |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 0,5-0,8 | 1,25-1,65 | 0,025 | 0,025 | 0,6-0,9 | 0,15-0,25 | 0,3 |

Температуры критических точек:

Ac1=730, Ac3(Acm)=820, Ar3(Arcm)=550,  Ar1=380, Mn=320.

Механические свойства стали при Т=200С:

| Сортамент | Размер, мм | sв, МПа | sT, МПа | d5,% | y,% | KCU, кДж /м2 | Термообр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пруток | Ж 25 | 1080 | 930 | 12 | 50 | 780 | Закалка и отпуск |

Физические свойства стали:

| T, Град | E 10-5, МПа | a 106, 1/Град | l, Вт/(м·град) | r, кг/м3 | C, Дж/(кг·град) | R 109, Ом·м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 2.15 |  | 39 | 7850 |  | 331 |
| 100 | 2.11 | 11.6 | 38 |  | 490 |  |
| 200 | 2.01 | 12.1 | 37 |  | 506 |  |
| 300 | 1.90 | 12.7 | 37 |  | 522 |  |
| 400 | 1.77 | 13.2 | 35 |  | 536 |  |
| 500 | 1.73 | 13.6 | 33 |  | 565 |  |
| 600 |  | 13.9 | 31 |  |  |  |
| 700 |  |  | 29 |  |  |  |
| 800 |  |  | 27 |  |  |  |

Технологические свойства стали:

Свариваемость: трудносвариваемая.

Флокиночувствителбность: чувствительна.

Склонность к отпускной хрупкости: не склонна.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

15010062.2011.410.01.00.ПЗ

Разраб.

Фарленков А.В.

Провер.

Рощин А.В.

Реценз.

Н. Контр.

Утверд.

Рощин А. В.

Геометрическая схема

ДСП-100

Лит.

Листов

ЮУрГУ

Кафедра ПМП

Приложение Б

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.